发布

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—201×

消费品中致敏性芳香剂的快速检测方法

Rapid determination method of fragrance allergens in consumer products

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国消费品安全标准化技术委员会（SAC/TC508）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

消费品中致敏性芳香剂的快速检测方法

1  范围

本标准规定了消费品中54种致敏性芳香剂的顶空气相色谱-质谱快速检测方法。

本标准适用于聚酯纤维类纺织材质及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）类塑料材质的消费品。

2  原理

将样品粉碎后取适量置于顶空瓶中，或采用溶剂提取，将提取后的溶液置于顶空瓶中。设定顶空操作条件，样品中的芳香剂挥发出来并在瓶内快速形成动态平衡，此时芳香剂在顶空气体中的浓度与它在样品中的初始含量成正比。取顶空气体引入至气相色谱-质谱实现检测，通过对气体中芳香剂浓度的测定，可得出样品中芳香剂的含量。

3  试剂和材料

除另有说明外，分析时均使用符合国家标准的分析纯化学试剂。

3.1  丙酮、甲醇：色谱纯。

3.2  芳香剂标准品：纯度均大于90％，物质种类参见附录A。

3.3  芳香剂单标储备溶液：分别准确称取适量芳香剂标准物质（3.2），以丙酮配置成适当浓度的单标溶液。

3.4  芳香剂混合储备溶液：分别准确称取适量芳香剂标准物质（3.2），以丙酮配置成浓度2000 mg/L的混合储备溶液。

3.5  混合标准工作溶液：准确移取适量混合储备溶液（3.4），根据需要分别以丙酮配制浓度为0.2~500 mg/L的标准工作溶液（纺织样品），以丙酮-甲醇（1:1，v/v）溶液配置浓度为0.01~30 mg/L的标准工作溶液（塑料样品）。

4  仪器和设备

4.1  气相色谱-四级杆质谱仪。

4.2  静态顶空自动进样器，配1 mL定量环。

4.3  分析天平：感量为0.1 mg。

4.4  冷冻研磨仪。

4.5  顶空瓶：体积为20 mL，带20 mm铝质钳口密封盖及聚四氟乙烯（PTFE）硅橡胶隔垫。

4.6  棕色玻璃瓶：20 mL具螺纹盖。

4.7  棕色容量瓶。

5  分析步骤

5.1 样品处理

纺织样品：将样品剪碎或冷冻粉碎至粒径小于2 mm，称取0.02 g（精确至0.1 mg），将其置于20 mL顶空瓶（4.5）中，加入20 μL丙酮溶剂，迅速将顶空瓶密封，置于顶空自动进样器。在设定的顶空条件下，芳香剂自样品中挥发出来并在瓶内快速形成动态平衡。此时顶空气体中芳香剂物质的浓度与其在样品中的含量成正比。将定量环中气体引入至气相色谱-质谱进行分析。

塑料样品：将样品冷冻粉碎至粒径小于1 mm，称取0.2 g样品（精确至0.1 mg）于20 mL 玻璃瓶（4.6）中，加入5 mL 溶剂溶解（ABS塑料采用丙酮溶解），然后边摇晃边缓慢加入5 mL甲醇。待聚合物沉淀完全，取上清液40 μL置于20 mL顶空瓶（4.5）中，迅速将顶空瓶密封，置于顶空自动进样器。在设定的顶空条件下，芳香剂近乎全部转移至气相。将定量环中气体引入至气相色谱-质谱进行分析。

5.2  测定条件

使用的仪器不同，最佳分析条件也可能不同，因此不可能给出仪器分析的通用参数。设定的参数应保证被测组分得到有效的提取、分离和测定。下列给出的参数已被证明是可行的。

5.2.1  顶空进样条件

a）平衡温度：200 ℃；

b）平衡时间：10 min（纺织样品），6 min（塑料样品）；

c）辅助气加压压力：70 kPa（纺织样品），80 kPa（塑料样品）；

d）辅助气加压时间：10 s；

e）定量环温度：205 ℃；

f）传输线温度：210 ℃；

g）定量环体积：1 mL；

h）定量环平衡时间：10 s；

i）进样时间：20 s；

5.2.2  气相色谱-质谱测定条件

a）色谱柱：DB-35 MS（30 m×0.25 mm×0.25 μm），或相当者；

b）程序升温：40 ℃保持1 min，5 ℃/min升至210 ℃，然后10 ℃/min升至300 ℃；

c）进样口温度：280 ℃；

d）离子源温度：230 ℃；

e）四级杆温度：150 ℃；

f）传输线温度：280 ℃；

g）载气：氦气（纯度≥99.999%），流量1.0 mL/min；

h）电离方式：EI；

i）电离能量：70 eV；

j）进样方式：分流进样，分流比10:1（纺织样品），5:1（塑料样品）；

k）数据采集模式：选择离子监测（SIM），各物质的分析参数见附录A；

l）溶剂延迟：2.5 min。

5.3  标准曲线的绘制

纺织样品：在与待测样品同种材质的空白样品中加入20 μL混合标准工作溶液（3.5），迅速压紧瓶盖，配制得到一系列不同芳香剂含量的标准样，然后将标准样按浓度从低到高在5.1和5.2分析条件下依次进行测定，以得到定量离子色谱峰的峰面积为纵坐标，对应的芳香剂含量（μg）为横坐标做图，绘制标准工作曲线。

塑料样品：在顶空瓶（4.5）中加入40 μL混合标准工作溶液（3.5），迅速压紧瓶盖，配制得到一系列不同芳香剂含量的标准样，然后将标准样按浓度从低到高在5.1和5.2分析条件下依次进行测定，以得到定量离子色谱峰的峰面积为纵坐标，对应的芳香剂含量（μg）为横坐标做图，绘制标准工作曲线。

5.4 气相色谱-质谱定性及定量分析

将待测样品按照5.1和5.2分析条件进行测定，如果检出的色谱峰的保留时间与标准样品相一致，并且在扣除背景后的样品质谱图中，所有定性离子均出现，而且其丰度比与标准品的丰度比相一致（相对丰度大于50％的，允许± 20 %的偏差；20％～50％之间的，允许±30 %的偏差；小于20％的，允许± 50 %的偏差），则可判断样品中存在相应的致敏性芳香剂。

采用外标标准曲线法定量，样品中待测物的响应值应在标准曲线的线性范围内。54种标准物质的总离子流色谱图参见附录B。

5.5  空白实验

除不称取试样外，均按步骤5.1~5.4进行。

6  结果计算

样品中每种致敏性芳香剂的含量，按式（1）计算：

w=Cmm    …………………………………（1）

式中：

w——样品中芳香剂的质量浓度，单位为微克每克（μg/g）；

Cm——标准曲线计算得到芳香剂的含量，单位为微克（μg）；

m——样品称样量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后一位，低于方法定量限时，试验结果为未检出。

7  方法定量限

本方法对纺织样品中54种致敏性芳香剂的定量限在0.2~10 μg/g，对塑料样品中54种致敏性芳香剂的定量限在0.5~15 μg/g。具体参见附录A。

8  回收率和精密度

在纺织样品中添加浓度10 μg/g ~ 100 μg/g范围内，按上述检测步骤5.1～5.4进行回收率分析，对所有54种芳香剂测得的回收率为70%~130%，相对标准偏差（RSD，n=6）为0.5% ~ 8%。在塑料样品中添加浓度2.5 μg/g ~ 100 μg/g范围内，对所有54种芳香剂测得的回收率为81.0%~135.7%，相对标准偏差（RSD，n=6）为1.7% ~16. 8%。

附录A

（资料性附录）

54种致敏性芳香剂色谱及质谱分析参数

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 保留时间 | 监测离子（m/z） | 丰度比 | 纺织样品定量限 (μg/g) | 塑料样品定量限 (μg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸乙酯 | 140-88-5 | 3.33 | 55*, 99, 73, 82 | 100:8:8:5 | 0.5 | 5 |
| 2 | 巴豆酸甲酯 | 623-43-8 | 4.72 | 69*, 85, 100, 41 | 100:20:15:51 | 0.2 | 2.5 |
| 3 | 5-甲基-2,3-己二酮 | 13706-86-0 | 6.09 | 57*, 85, 128, 43 | 100:44:9:92 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 异硫氰酸烯丙酯 | 57-06-7 | 8.58 | 99*, 72, 41, 45 | 100:39:62:11 | 0.2 | 1 |
| 5 | 反式-2-庚烯醛 | 18829-55-5 | 10.22 | 83*, 70, 55, 41 | 38:23:43:100 | 0.2 | 2.5 |
| 6 | d-柠檬烯 | 5989-27-5 | 10.71 | 93*, 68, 136, 121 | 59:100:23:19 | 0.5 | 1 |
| 7 | 芳樟醇 | 78-70-6 | 13.44 | 93*, 71, 121, 80 | 76:100:23:32 | 0.5 | 1 |
| 8 | 苯甲醇 | 100-51-6 | 13.55 | 108*, 79, 91, 51 | 89:100:19:22 | 0.5 | 2.5 |
| 9 | 柠康酸二甲酯 | 617-54-9 | 15.70 | 127*, 99, 59, 68 | 100:22:36:11 | 0.2 | 0.5 |
| 10 | 3,7-二甲基-2-辛烯-1-醇 | 40607-48-5 | 16.49, 17.22 | 71*, 81, 95, 123 | 100:17:9:6 | 5.0 | 15 |
| 11 | 香茅醇 | 106-22-9 | 17.44 | 69*, 81, 95, 123 | 100:52:45:23 | 5.0 | 15 |
| 12 | 马来酸二乙酯 | 141-05-9 | 17.81 | 99*, 127, 143, 82 | 100:45:6:11 | 0.5 | 0.5 |
| 13 | 2-辛炔酸甲酯 | 111-12-6 | 18.02 | 95*, 123, 139, 79 | 100:73:13:48 | 1.0 | 2.5 |
| 14 | 苯乙腈 | 140-29-4 | 18.03 | 117*, 90, 116, 63 | 100:38:37:13 | 0.2 | 0.5 |
| 15 | 香叶醇 | 106-24-1 | 18.52 | 69*, 93, 123, 41 | 100:14:14:60 | 2.0 | 5 |
| 16 | 柠檬醛 | 5392-40-5 | 18.86, 19.78 | 69*, 94, 109, 84 | 100:16:9:27 | 2.0 | 5 |
| 17 | 4-甲氧基苯酚 | 150-76-5 | 19.44 | 124*, 109, 81, 53 | 85:100:56:25 | 0.5 | 2.5 |
| 18 | 4-叔丁基苯酚 | 98-54-4 | 20.44 | 135*, 150, 107, 95 | 100:21:34:12 | 0.2 | 1 |
| 19 | 羟基香茅醛 | 107-75-5 | 20.49 | 59*, 71, 139, 96 | 100:39:4:9 | 1.0 | 10 |
| 20 | 4-乙氧基苯酚 | 622-62-8 | 21.18 | 110*, 138, 81, 53 | 100:33:30:17 | 0.5 | 2.5 |
| 21 | 肉桂醛 | 104-55-2 | 21.72 | 131*, 103, 77, 51 | 100:57:42:32 | 0.2 | 1 |
| 22 | 茴香醇 | 105-13-5 | 21.77 | 138*, 121, 109, 94 | 100:45:64:21 | 1.0 | 15 |
| 23 | 肉桂醇 | 104-54-1 | 22.19 | 134*, 92, 115, 105 | 60:100:45:51 | 2.0 | 15 |
| 24 | 丁香酚 | 97-53-0 | 22.71 | 164*, 149, 131, 103 | 100:35:32:36 | 0.5 | 5 |
| 25 | 苯亚甲基丙酮 | 122-57-6 | 23.75 | 131*, 145, 103, 77 | 100:50:80:36 | 0.5 | 1 |
| 26 | α-异甲基紫罗兰酮 | 127-51-5 | 24.48 | 135*, 150, 206, 107 | 100:82:16:73 | 1.0 | 2.5 |
| 27 | 2-亚戊基-环己酮 | 25677-40-1 | 24.48 | 137*, 166, 109, 95 | 100:71:49;63 | 0.5 | 2.5 |
| 28 | 异丁香酚 | 97-54-1 | 25.48 | 164*, 149, 131, 103 | 100:40:27:35 | 2.0 | 10 |
| 29 | 六氢香豆素 | 700-82-3 | 25.60, 26.06 | 152*, 124, 67, 96 | 92:46:100:52 | 1.0 | 2.5 |
| 30 | 二氢香豆素 | 119-84-6 | 25.62 | 148*, 120, 91, 78 | 100:73:43:31 | 0.5 | 1 |
| 31 | 假紫罗兰酮 | 141-10-6 | 26.42, 27.82 | 69*, 109, 81, 124 | 100:35:50:37 | 5.0 | 5 |
| 32 | 兔耳草醇 | 4756-19-8 | 26.84 | 133*, 192, 177, 159 | 100:49:38:34 | 1.0 | 5 |
| 33 | 铃兰醛 | 80-54-6 | 26.91 | 189*, 204, 147, 131 | 100:19:41:40 | 0.5 | 1 |
| 34 | 香豆素 | 91-64-5 | 27.28 | 146*, 118, 89, 63 | 100:59:28:29 | 0.2 | 1 |
| 35 | 6-异丙基-2-十氢萘酚 | 34131-99-2 | 27.66 | 135*, 178, 93, 107 | 100:9:25:10 | 0.5 | 2.5 |
| 36 | 3,6,10-硼酸三甲酯-3,5,9-十一烷三烯-2-酮 | 1117-41-5 | 27.78, 28.95 | 123*, 138, 95, 69 | 100:20:46:72 | 0.5 | 2.5 |
| 37 | 7,11-二甲基-4,6,10-十二烷三烯-3-酮 | 26651-96-7 | 28.42, 29.88 | 69*, 81, 109, 138 | 100:48:36:31 | 2.0 | 5 |
| 38 | 金合欢醇 | 4602-84-0 | 29.61, 30.19 | 69*, 81, 93, 107 | 100:29:18:10 | 10 | 15 |
| 39 | 甲位戊基桂醛 | 122-40-7 | 29.86 | 129*, 202, 115, 145 | 100:61:94:57 | 0.5 | 2.5 |
| 40 | 7-甲基香豆素 | 2445-83-2 | 30.06 | 160*, 132, 104, 77 | 92:100:43:32 | 0.5 | 1 |
| 41 | 6-甲基香豆素 | 92-48-8 | 30.08 | 160*, 132, 104, 77 | 100:74:25:19 | 0.5 | 1 |
| 42 | 二苯胺 | 122-39-4 | 30.62 | 169*, 84, 77, 141 | 100:17:16:6 | 0.5 | 1 |
| 43 | 戊基肉桂醇 | 101-85-9 | 30.64 | 133*, 204, 129, 115 | 100:17:78:80 | 2.0 | 15 |
| 44 | 新铃兰醛 | 31906-04-4 | 30.66 | 136*, 192, 177, 149 | 100:30:13:19 | 2.0 | 15 |
| 45 | 对甲氧苯乙烯基甲基酮 | 943-88-4 | 31.57 | 161*, 176, 133, 118 | 100:65:34:8 | 0.5 | 2.5 |
| 46 | 己基肉桂醛 | 101-86-0 | 31.97 | 129*, 216, 145, 117 | 100:45:44:63 | 0.5 | 5 |
| 47 | 1-(4-甲氧苯基)-1-戊烯-3-酮 | 104-27-8 | 33.54 | 161*, 190, 133, 118 | 100:20:23:8 | 0.2 | 2.5 |
| 48 | 苯甲酸苄酯 | 120-51-4 | 33.68 | 105*, 212, 194, 91 | 100:17:9:46 | 0.5 | 1 |
| 49 | 葵子麝香 | 83-66-9 | 34.36 | 253*, 268, 115, 91 | 100:44:2:6 | 2.0 | 5 |
| 50 | 7-甲氧基香豆素 | 531-59-9 | 34.42 | 176*, 148, 133, 105 | 100:67:62:10 | 1.0 | 2.5 |
| 51 | 4,6-二甲基-8-叔丁基香豆素 | 17874-34-9 | 36.73 | 215*, 230, 187, 128 | 100:28:25:11 | 0.2 | 1 |
| 52 | 7-乙氧基-4-甲基香豆素 | 87-05-8 | 38.26 | 148*, 204, 176, 91 | 100:77:25:14 | 0.5 | 2.5 |
| 53 | 肉桂酸苄酯 | 103-41-3 | 39.40 | 131*, 91, 192, 238 | 83:100:64:15 | 1.0 | 15 |
| 54 | 氢化松香醇 | 13393-93-6 | 41.09 | 261*, 109, 123, 205 | 100:45:43:14 | 1.0 | 5 |

注：带*为定量离子

附录B

（资料性附录）

54种致敏性芳香剂的总离子流色谱图

注：图中色谱峰序号与附录A表格中一致