ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

废玻璃回收技术规范

Technical specification for waste glass recycling

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1―2009给出的规则起草。

本标准由国家标准化管理委员会提出。

本标准由全国产品回收利用基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC415）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

废玻璃回收技术规范

- 范围

本标准规定了废玻璃相关的术语和定义、一般要求、收集要求、分拣要求、运输和贮存要求以及管理要求。

本标准适用于废玻璃的收集、贮存和运输全过程，并可用于国内废玻璃收集、贮存及运输经营者的监督和管理工作，不适用于属于医疗废物和危险废物的废玻璃。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978  污水综合排放标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 20861  废弃产品回收利用术语

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 要求

GB/T 36577  废玻璃分类及代码

- 术语和定义

GB/T 20861界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 废玻璃  waste glass

在生产和使用过程中，丧失使用功能或不符合产品标准的玻璃材料和制品，不包含危险废物。

- 玻璃熟料glass grog

经过加工处理且满足生产需求，可以直接供玻璃利废企业回炉生产的碎玻璃。

- 一般要求

  - 废玻璃回收经营场所的设立必须遵守国家有关法律、法规，执行国家土地、建筑、环境保护、劳动保障、消防安全、社会治安等方面的政策和规定。

  - 废玻璃回收经营场所的设立应符合城乡建设总体规划，其选址、布局、规模和建设要与当地经济、人口分布、城建交通、环保市容协调发展。

  - 废玻璃分拣生产线厂房应有液体截留、收集、泄水等设备设施，具有防止废弃物溢散、散发恶臭、污染地面及影响周边环境的环保措施。

  - 废玻璃回收经营者应符合《再生资源回收管理办法》的相关要求。

  - 鼓励回收经营者建立废玻璃回收信息管理系统，并保存有关信息至少5年。

  - 废玻璃回收经营者应有完备的人身安全防护装备和措施。

- 收集要求

  - 废玻璃收集应按照来源、颜色、品种等进行分类收集。

  - 废玻璃收集过程中应避免遗洒。

  - 废玻璃收集过程中不宜就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用机械破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备。

  - 收集废玻璃时不允许混有密封容器、危险废物、医疗废物和带有放射性物品等其他夹杂物。

- 分拣要求

  - 废玻璃分类应符合GB/T 36577要求。

  - 废玻璃分拣工艺主要包括除杂、筛分、分选、清洗和干燥。废玻璃分拣过程中应进行除臭处理。

  - 除杂主要是去除废玻璃中的石头、金属、陶瓷、耐热玻璃等杂质。

  - 废玻璃主要按颗粒大小分别筛选出1mm以下、1mm-3mm、3mm-10mm、10mm -30mm、30mm -50mm、50mm以上六种规格。

  - 废玻璃分选宜采用分级光学分选等先进分色技术，人工分选应采取相应措施确保操作人员的健康和安全。

  - 废玻璃清洗应采用物理清洗方法和节水的机械清洗技术，如循环水进行滚筒式清洗。鼓励清洗废水处理后梯级利用或循环使用。企业自行开展废水处理后直接排放时，必须达标排放，排放指标及其要求应按其所在环境功能区类别执行GB 8978。

  - 废玻璃干燥主要选择物理脱水方法，宜选择离心脱水处理，不宜选择高能耗方式进行干燥，自然干燥的场所应采取防风措施。

  - 废玻璃分拣过程产生的污泥处理应符合环保要求。

  - 废玻璃分拣技术应当遵循稳定、无二次污染原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备，宜采用机械化和自动化作业，减少人工操作。

- 运输和贮存要求

  - 废玻璃不应散装运输，废玻璃运输车辆或船舶应采用篷布遮盖，防止遗洒。

  - 运输车辆或船舶应清理干净后再运输废玻璃。

  - 废玻璃贮存应有专业场地，场地应符合GB 18599的相关要求。

  - 不同种类、不同来源的废玻璃应分开存放。

  - 废玻璃不应露天堆放，应放置在有棚盖、围墙的堆场内。

- 管理要求

  - 回收后的废玻璃应交给有营业执照正规经营的处理企业。

  - 鼓励废玻璃回收经营者按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001等标准进行管理。

  - 废玻璃回收经营者应建立健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或专（兼）职人员，负责监督废玻璃回收分拣过程中的环境保护及相关管理工作。

  - 回收人员回收废玻璃前，应进行岗前培训，或在技术部门人员的指导下进行操作。

  - 废玻璃回收经营者应建立信息管理制度，内容包括每批次废玻璃的回收时间、地点、来源、数量、种类、分拣后废玻璃流向等相关内容，信息保存时间不少于两年。

  - 废玻璃回收经营者应建立环境保护监测制度，不同污染物的采样检测方法和频次执行相关国家标准，并做好监测记录以及特殊情况记录，记录保存时间不少于两年。

  - 废玻璃回收经营者应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。

参 考 文 献

商务部令〔2007〕第8号《再生资源回收管理办法》