ICS 13.020.20

Z04

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

无机轻质板材生命周期环境友好性评价规范

Evaluation for Life Cycle Environment-friendly Assessment of light inorganic plate

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2014年8月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	Ⅱ

1.范围	1

2.规范性引用文件	1

3.术语和定义	1

4.评价流程和判定方法.	Error: Reference source not found

4.1评价流程	2

4.2判定方法………………………………………………………………………………………….…..……2

5.基本要求……………………………………………………………..…..……………………………..……3

6.指标评价要求	3

6.1 分类………………………………………………………………………………………………….…….3

6.2评价指标体系	3

6.3 检测方法……………………………………………………………………………………………..……6

7.产品生命周期评价报告编制	6

7.1生命周期评价报告编制方法	6

7.2生命周期评价报告编制内容	6

附录A（规范性附录）检验方法和指标计算方法…………………………………………………………..9

附录B（规范性附录）产品生命周期评价报告编制方法 	..10

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由全国环保产业标准化技术委员会（SAC/TC275）提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

无机轻质板材产品生命周期环境友好性评价规范

- 范围

本标准规定了无机轻质板材产品生命周期环境友好性评价的术语和定义、评价流程和判定方法、基本要求、评价指标要求和产品生命周期评价报告编制方法。

本标准适用于围护结构用板材、建筑保温用板材、建筑装饰用板材等非烧结类无机轻质板材的生命周期环境友好性评价或生态设计评价，其他类型的板材也可参考此规范。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5817   粉尘作业场所危害程度分级

GB6566     建筑材料放射性核素限量

GB8978     污水综合排放标准

GB12348    工业企业厂界噪声标准

GB16297    大气污染物综合排放标准

GB18883    室内空气质量标准

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

HBC19      环境标志产品认证技术要求 轻质墙体板材

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

无机轻质板材 light inorganic plate

以无机非金属材料（例如水泥、石膏等）作为主要胶结材料，辅以其他各种功能材料（纤维等）复合而成的、具备良好的保温、防水、隔声等功能并通过特定的成型工艺预制而成的板材，无机轻质板材密度一般不超过1500kg/m3，可广泛应用建筑围护结构、外墙保温、建筑装饰等方面。

3.2

环境友好型产品 environment-friendly products

在原材料获取、产品生产、使用、废弃处置等全生命周期过程中，在技术可行和经济合理的前提下，确保产品的资源和能源利用高效性、可回收性、生物安全性、无毒无害或低毒低害性、低排放性，具有环境影响最小化特征的产品。

3.3

生命周期 life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

3.4

生命周期清单分析  life cycle inventory analysis (LCI)

生命周期评价中对所研究产品整个生命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段。

3.5

生命周期影响评价 life cycle impact assessment（LCIA）

生命周期评价中理解和评价产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。

3.6

系统边界  system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

- 评价流程和判定方法

- 4.1评价流程

本标准采用指标体系评价和生命周期评价相结合的方法，具体评价流程见图1：

图1　产品环境友好性评价流程

- 4.2 判定方法

环境友好型无机轻质板材产品的判定，应同时满足以下条件：

- 满足全部基本要求和评价指标要求；

- 提交经过评审的产品生命周期评价报告。

- 基本要求

5.1产品生产企业污染物排放应符合国家或地方污染物排放标准的要求。

5.2 产品符合《产业结构调整指导目录》要求，不使用淘汰或禁止的落后工艺和装备；

5.3 废物处理处置	固体废物应有专门的贮存场所，避免扬散、流失和渗漏；减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物。

5.4 对于生产企业的环境管理情况，应要求其按照GB/T24001、GB/T19001和GB/T28001分别建立并获取环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系的认证；

5.5 应要求生产企业按照 GB 17167配备能源计量器具，并根据环保法律法规和标准要求配备污染物检测和在线监控设备。

- 评价指标要求

6.1 分类

无机轻质板材的主要品种按照性能和使用部位分为以下三大类：

1）建筑围护用板材

主要是与梁板柱构成建筑物的墙体和屋面的各类板材，起建筑围护作用，例如外墙板和内隔墙板等；

2）建筑保温用板材

主要应用与建筑物的保温系统中，形成保温层，起保温隔热作用；例如泡沫混凝土板等；

3）建筑装饰用板材

主要应用于建筑物的装饰系统中，起装饰作用。例如石膏板、水泥板等，

6.2评价指标体系

指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、环境属性和产品属性指标。二级指标是具体的指标。建筑围护用板材、建筑外墙保温用板材和建筑装饰用板材评价指标体系分别见表1-表3。

表1建筑围护用板材评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 基准值 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 固体废弃物掺和率 | % | ≥ | 35 | 原材料获取 |
|  | 原材料本地化程度 300公里内主要原材料使用率 | % | ≥ | 95 | 原材料获取 |
|  | 发泡剂种类(如使用) |  |  | 不含破坏臭氧层物质 | 原材料获取 |
|  | 生产过程产生不可回收废料 | % | ≤ | 1 | 产品生产 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 | kg/m3 |  | 0 | 产品生产 |
|  | 单位产品废气产生量 |  |  | 符合《环境影响评价书》 | 产品生产 |
|  | 是否安装粉尘回收装置 | / |  | 是 | 产品生产 |
|  | 可回收率 | % |  | 100 | 废弃后回收处理 |
| 产品属性 | 产品质量 |  |  | 符合相应的产品标准 | 产品生产 |
|  | 石棉含量 |  |  | 不含 | 产品生产 |
|  | 耐久性 | -- | ≥ | 抗冻性超出本领域板材技术标准值的5%。 | 产品生产 |
|  | 标示规范 |  |  | 1.产品或包装上应标示厂名、地址、品名、成分、规格标准禁用或限用物质含量、用途、用法、重量或容量、批号或出厂日期。2.用户的名称、住址、及联络电话须清楚记载于产品或包装上。 | 产品生产 |
|  | 放射性比活度 IRa， Ir | -- | ≤ | 0.9 | 产品生产 |

表2建筑外墙保温用板材评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 基准值 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 固体废弃物掺和率 | % | ≥ | 20 | 原材料获取 |
|  | 原材料本地化程度 300公里内主要原材料使用率 | % | ≥ | 95 | 原材料获取 |
|  | 发泡剂种类 |  |  | 不含破坏臭氧层物质 | 原材料获取 |
|  | 生产过程产生不可回收废料 | % | ≤ | 5 | 产品生产 |
| 能源属性 | 节能效果 | % | ≤ | 低于本领域板材对应标准规定的导热系数的90% | 产品生产 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 | kg/m3 |  | 0 | 产品生产 |
|  | 单位产品废气产生量 |  |  | 符合《环境影响评价书》 | 产品生产 |
|  | 是否安装粉尘回收装置 | / |  | 是 | 产品生产 |
|  | 施工过程板材废弃率 | % | ≤ | 5 | 产品使用 |
|  | 可回收率 | % |  | 100 | 废弃后回收处理 |
| 产品属性 | 产品质量 |  |  | 符合相应的产品标准 | 产品生产 |
|  | 放射性比活度 IRa， Ir | -- | ≤ | 0.9 | 产品生产 |
|  | 耐久性 | -- | ≥ | 抗冻性超出本领域板材技术标准值的5%。 | 产品生产 |
|  | 标示规范 |  |  | 1.产品或包装上应标示厂名、地址、品名、成分、规格标准禁用或限用物质含量、用途、用法、重量或容量、批号或出厂日期。2.用户的名称、住址、及联络电话须清楚记载于产品或包装上。 | 产品生产 |
|  | 甲醛释放量 | mg/l | ≤ | 1.5 | 产品生产 |

表3建筑装饰用板材评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 基准值 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 固体废弃物掺和率 | % | ≥ | 15 （水泥基板材） | 原材料获取 |
|  |  |  |  | 80（石膏基板材） | 原材料获取 |
|  | 废水重复利用率 | % | ≥ | 50 | 原材料获取 |
|  | 原材料本地化程度 300公里内主要原材料使用率 | % | ≥ | 95 | 原材料获取 |
|  | 生产过程产生不可回收废料 | % | ≤ | 5 | 产品生产 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 | kg/m3 | ≤ | 35 | 产品生产 |
|  | 单位产品废气产生量 |  |  | 符合《环境影响评价书》 | 产品生产 |
|  | 是否安装粉尘回收装置 | / |  | 是 | 产品生产 |
| 产品属性 | 产品质量 |  |  | 符合相应的产品标准 | 产品生产 |
|  | 放射性比活度 IRa， Ir | -- | ≤ | 0.9 | 产品生产 |
|  | 石棉含量 |  |  | 不含 | 产品生产 |
|  | 标示规范 |  |  | 1.产品或包装上应标示厂名、地址、品名、成分、规格标准禁用或限用物质含量、用途、用法、重量或容量、批号或出厂日期。2.用户的名称、住址、及联络电话须清楚记载于产品或包装上。 | 产品生产 |
|  | 甲醛释放量 | mg/l | ≤ | 0(用于室内) | 产品生产 |
|  |  |  | ≤ | 1.5(用于室外) | 产品生产 |

6.3 检验方法和指标计算方法

废水污染物产生指标是指末端处理之后的指标，所有指标均按采样次数的实测数据进行平均。污染物监测方法、产品检验方法以及各指标的计算方法见附录A。

- 产品生命周期评价报告编制方法

7.1生命周期评价报告编制方法

依据附录B中无机轻质板材生命周期评价方法学编制生命周期评价报告。

- 7.2 生命周期评价报告编制内容

7.2.1基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。

在报告中应标注产品的主要技术参数和功能，包括：力学性能、物理性能、生产厂家、产品密度、产品规格等。

7.2.2符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

7.2.3生命周期评价

7.2.3.1评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的软件工具。

本标准以1m3为功能单元来表示。参见附录B.2.1。

7.2.3.2生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据。具体见附件B.3.5。

7.2.3.3生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。具体见附录B.4。

7.2.3.4环境友好性改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出无机轻质板材产品环境友好性改进的具体方案。

7.2.3评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为环境友好型产品。

7.2.4附件

报告中应在附件中提供：

- 产品原始生产材料清单；

- 产品质量检测报告；

- 产品基本工艺流程（产品生产工艺过程等）；

- 各单元过程的数据收集表；

其他。

附录A

（规范性附录）

检验方法和指标计算方法

A.1固体废弃物掺和率

以国家发布的固体废弃物名录为准，掺入量以占1m3板材质量的百分数计算。

A.2原材料本地化程度

以300公里内原材料使用率为计算标准，材料选取主要材料计算。

A.3发泡剂种类

不含破坏臭氧层物质的环保型发泡剂。

A.4生产过程产生不可回收废料

以生产1m3板材所产生的不可回收废料为计算标准，计算时按照1年生产为周期计算平均值。

A.5单位产品废水排放量

生产过程中的废水排放量，计算时按照1年生产为周期计算平均值。

A.6单位产品废气产生量

生产过程中的废气排放量。

A.7是否安装粉尘回收装置

检查是否安装粉尘回收装置。

A.8可回收率

板材在拆除废弃后的再回收利用比率。

A.9 产品质量

按照板材对应的标准进行检测，提供型式检测报告。

A.10石棉含量

不含石棉有害物质

A.11耐久性

产品检测报告上相应的技术指标数据，经计算后的百分率。

A.12放射性比活度

按GB6566进行测定。

A.13节能效果

产品检测报告上相应的技术指标数据，经计算后的百分率。

A.14施工过程板材废弃率

按1m3板材施工时产生的废弃量进行计算

A.15甲醛释放量

按GB18883进行测定。

附录B

（规范性附录）

无机轻质板材产品生命周期评价报告编制方法

B.1目的

无机轻质板材产品原料的运输、保存、生产、使用到最终废弃处理的过程中都对环境造成影响，通过评价产品全生命周期的环境影响大小，提出生态设计或生态化改进方案，从而可为提升和改善板材的环境友好性提供依据。

B.2范围

应根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。定义LCA范围时，应考虑以下内容并作出清晰描述：

- B.2.1功能单位

功能单位必须是明确规定并且可测量的。根据板材产品的特性，本规范主要以1m3板材产品为功能单位来表示，比如生产1m3耗能大小，生产1m3废水排放多少，施工1m3产生粉尘量等。

在生态报告中应标注产品的主要技术参数和功能，包括：物理形态；生产厂家、使用范围、产品密度、主要材料组成、主要注意事项等。

- B.2.2系统边界

本规范界定的无机轻质板材产品生命周期系统边界，分四个阶段：原材料的生产和开采阶段；板材生产阶段；板材施工和使用阶段；板材废弃阶段。具体包括：

- B.2.2.1时间边界

LCA研究的基础数据应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近两年内有效值）。如果未能取到两年内有效值，应做具体说明。

- B.2.2.2地域界限

原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。

- B.2.2.3自然边界

所有对自然界的排放和从自然界的输入输出都应被记录。

B.3资源利用和排放数据清单编制

- B.3.1总则

数据收集范围应涵盖系统边界中的每一个单元过程，数据来源应注明出处。数据收集包括现场和背景数据的收集。应在系统边界内的每个单元过程中收集清单中的数据，通过测量、计算或估算用于量化单元过程输入和输出的数据，并给出数据的来源和获取过程。

- B.3.2 数据收集

数据收集程序主要步骤包括：

a)  设计数据收集表；如果报送的数据有特殊情况、异常点或其它问题，应在报告中进行明确说明。

b)  根据数据收集准备的要求，由相关人员完成数据收集工作。

c)  数据处理，即将收集的数据处理为功能单位的数据（即以1m3为单位）。

基于LCA的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。背景数据可参考表B.2中数据库，也可选用相关的其他数据库。

现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源与水资源消耗、产品原料的使用量、产品粉尘的排放量、和废物产生量等等。现场数据还应包括运输数据，即产品原料、主要包装的部分从制造地点到最终交货点的运输距离。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力的组合的数据（如火力、水、风力发电等）、不同运输类型造成的环境影响等。

- B.3.2.1 现场数据采集

应描述代表某一特定设施或一组设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。数据质量要求如下：

a)  代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。

b)  完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据。

c)  准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为单位产品，即1m3为基准折算，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等等。

d)  一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

典型现场数据包括：

- 无机轻质板材的原材料选择和生产；

- 无机轻质板材原材料由原材料供应商运输至板材生产商处的运输数据；

- 无机轻质板材生产过程的能源与水资源消耗数据；

- 无机轻质板材原材料分配及用量数据；

- 无机轻质板材包装材料数据，包括原材料包装数据；

- 无机轻质板材由生产商处运输至施工地的运输数据；

- 无机轻质板材施工过程中电耗及废弃率数据；

- 无机轻质板材可再回收利用数据；

- B.3.2.2 背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。背景数据可为行业现场数据，即对产品生命周期研究所考虑的特定部门，或者为跨行业背景数据。背景数据宜用于后台进程，除非背景数据比现场数据更具代表性或更适合前台进程。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。数据质量要求如下：

a) 代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关 LCA 标准要求的、经第三方独立验证的上游产品 LCA 报告中的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开 LCA数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据。

b)  完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到原材料或能源产品出厂为止。

c)  一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本规范确定的生命周期清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。

- B.3.5清单分析

- B.3.5.1数据分析

根据表B.1中表格对应需要的数据，进行填报

- 现场数据可通过企业调研、上游厂家提供、采样监测等途径进行收集，所收集的数据要求为企业两年平均统计数据，并能够反映企业的实际生产水平。

- 从实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，可采用表B.2中的数据库等相关数据库进行替代，也可选用相关的其他数据库，在这一步骤中所涉及到的单元过程包括板材行业相关原材料产品生产、包装材料、能源消耗以及产品的运输、施工、回收等。

表B.1现场数据收集表格

| 收集时间： |  |  | 制表人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元过程描述及标号： |  |  |  |  |
| 时段： 年 | 起始月： |  | 终止月： |  |
| 能量输入 |  |  |  |  |
| 能量类型 | 单位 | 数量 | 数据来源 | 取样程序 |
| 电能 | kWh |  |  |  |
| 天然气 | m3 |  |  |  |
| 煤 | t |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 物料输入 |  |  |  |  |
| 物料类型 | 单位 | 数量 | 来源 | 取样程序 |
| 无机胶凝材料 | t |  |  |  |
| 工业废弃物 | t |  |  |  |
| 功能材料 | t |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 水资源输入 |  |  |  |  |
| 水资源类型 | 单位 | 数量 | 来源 | 取样程序 |
| 地表水 | t |  |  |  |
| 地下水 | t |  |  |  |
| 中水 | t |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 材料输出（包括产品） |  |  |  |  |
| 材料种类 | 单位 | 数量 | 目的地 | 取样程序 |
| 产品1 |  |  |  |  |
| 产品2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 大气排放物 |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 | 数量 | 去向或用途 | 取样程序 |
| CO2 | kg |  |  |  |
| 颗粒物 | kg |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 水体排放物 |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 | 数量 | 去向或用途 | 取样程序 |
| 废水排放量 | t |  |  |  |
| COD | t |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 副产品和固体废弃物输出 |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 | 数量 | 去向或用途 | 取样程序 |
| 固体废弃物 | t |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 能量输出 |  |  |  |  |
| 能量类型 | 单位 | 数量 | 用途 | 取样程序 |
| 电 | kWh |  |  |  |
| 水蒸气 | GJ |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

表B.2 LCA研究可用的背景数据源

| 项目 |  | 背景数据库来源 |
| --- | --- | --- |
| 矿石开采与加工 | 石灰石 | Ecoinvent（瑞士中心的生命周期清单） ELCD数据基地（欧洲参考生命周期数据系统） 中国标准化研究院基础数据库（China National Life Cycle Database，CNLCD） |
|  | 天然石膏 |  |
|  | … |  |
| 包装 | 瓦楞纸 | EMPA，瑞士包装协会 IDEMAT，代尔夫特理工大学 Ecoinvent（瑞士中心的生命周期清单） |
|  | 聚乙烯 (PE) |  |
|  | 聚丙烯 (PP) |  |
|  | … |  |
| 运输 | 公路 | I-LCA（意大利LCA数据基地） Ecoinvent（瑞士中心的生命周期清单） 网络交通和环境（NTM） 中国标准化研究院基础数据库（China National Life Cycle Database，CNLCD） |
|  | 铁路 |  |
|  | … |  |
| 能耗生产 | 电耗 | Ecoinvent（瑞士中心的生命周期清单） ELCD数据基地（欧洲参考生命周期数据系统） 中国标准化研究院基础数据库（China National Life Cycle Database，CNLCD） |
|  | 煤耗 |  |
|  | 水 |  |
|  | … |  |

- B.3.5.2清单分析

对收集的数据分析处理，可利用相关软件进行分析，企业可根据实际情况选择软件。通过建立板材生命周期各个过程单元模块，输入单元数据，可得到全部输入与输出物质和排放清单，选择B.4.2中表B.3各个清单因子的量（以kg为单位），为分类评价做准备。

图B.1 生命周期过程单元模块举例

B.4影响评价

- B.4.1影响类型

环境影响类型可分为不可再生资源消耗、温室效应、酸化效应和人体健康危害等。根据无机轻质板材本身的特性和生产特点，其环境友好性评价的影响类型采用不可再生资源消耗和人体健康损害、全球变暖3个类型。

- B.4.2清单因子分类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起。例如，将消耗资源的天然气、石灰石、石膏等清单因子归到不可再生资源消耗影响类型里面，将生产过程产生的颗粒物、SO2、NOx等归到人体健康损害影响类型里面、把CH4  CO2  归到全球变暖里面等。

- 表B.3无机轻质板材产品生命周期清单因子分类

| 影响类型 | 清单因子归类 |
| --- | --- |
| 不可再生资源消耗 | 煤、石油、天然气、石灰石、天然石膏 |
| 人体健康损害 | 颗粒物、SO2、NOx |
| 全球变暖 | CH4 CO2 |

- B.4.3环境影响特征化评价

特征化是根据环境影响指标分类，依据一定的模型将分析数据转化为相应的环境影响指标，并对此进行评价，本规范特征化主要采用相对定量的方法，即对每种环境影响指标选定一种参照物，将其它污染物的环境影响作用以这种参照物的当量表示，可称为环境污染当量数，分类评价的结果采用表9中的当量物质表示。本规范所涉及的污染物排放的环境影响特征化因子采用 CML 体系的特征化因子，化石能源耗竭特征化因子采用相关资料修正 CML 模型计算得到的特征化因子，各特征化因子如下表：

- 表B.4无机轻质板材产品生命周期影响评价

| 环境类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不可再生资源消耗 | 锑当量·kg-1 | 煤 | 5.69E-8 | 采用的当量计算模型进行计算和评价 |
|  |  | 石油 | 1.42E-4 |  |
|  |  | 天然气 | 1.18E-7 |  |
|  |  | 天然石膏 | 1.90E-7 |  |
|  |  | 石灰石 | 3.16E-6 |  |
| 温室效应 | CO2当量·kg-1 | CO2 | 1 |  |
|  |  | CH4 | 25 |  |
| 人体健康损害 | 1,4-二氯苯当量·kg-1 | NOX | 1.2 |  |
|  |  | SOx | 0.096 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.82 |  |

- B.4.4计算方法

式中 EPi——第i种环境类别特征化值；

EPij——第i种环境类别中第j种污染物的贡献；

Qj——第j种污染物的排放量；

EFij——第i种环境类别中第j种污染物的特征化因子。

_________________________________