- 国家标准《无机轻质板材生命周期环境友好性评价规范》

编制说明

2014年8月

- 《无机轻质板材生命周期环境友好性评价规范》

国家标准编制说明

一、工作概况

1 任务来源

根据国标委综合〔2013〕90号文件(国家标准委关于下达2013年第二批国家标准制修订计划的通知), 国家标准《无机轻质板材产品生命周期环境友好性评价规范》列入编制计划（计划编号：20131620-T-469），并确定由中国建筑科学研究院、中国标准化研究院为主编单位，负责组织有关企业、科研单位、高等院校等进行编制。

- 2 编制目的

建筑业是带动中国经济持续高速发展的重要支柱产业之一，随着我国经济的发展和人民不断增长的居住需求，在过去的十年间得到了迅猛发展，作为支撑建筑业的基础一建筑材料工业中墙体材料约占整个建筑材料用量的70%左右，其中各种无机墙体板材占到50%以上，因此无机墙体板材的发展关系了整个建筑物品质革新，而现状则是各地的无机墙体板材产量大、资源和能源消耗较高，有很大的环境污染，它已经受到社会广泛的关注，己成为墙体材料产业所面临的严峻问题。因此为了节约能源，保护环境，最近几年来新型的无机墙体板材不断发展。

随着我国建筑节能事业的不断发展以及“四节一环保”建筑产业政策的落实，无机轻质板材已成为建筑保温节能、建筑围护结构和建筑装饰不可或缺的组成部分，无机轻质板材原材料来源宽阔，生产规模大，又广泛应用于建筑中，因而它的生产和使用深深影响着产地周边环境和居住使用环境，从各个方面来说有必要编制无机轻质板材相关的生命周期环境友好性评价方法，以鼓励环保型的产品，限制和禁止对环境影响大的产品：

①、从原材料方面来说，众所周知，我国现在正在大力提倡循环经济，提倡废物的综合利用，而无机轻质板材由于原材料广泛，因此可大大吸纳相关的废弃物进行综合利用，例如工业废弃物（矿山尾矿、煤矸石、粉煤灰等）、建筑垃圾，现在有些矿山和产煤区，采矿和挖煤过后留置了大量的铁尾矿和煤矸石等，形成一座座尾矿库、大煤堆，遇上风、雨、雪天极易造成溃坝，并形成大量粉尘污染，而现有的先进技术可大批量的吸纳这些矿物形成轻质板材，有些厂家就已经在做，因此我们在无机轻质板材的环境影响评价中通过设置工业废弃物掺量指标对已经使用废弃物的厂家通过板材分级进行鼓励，大力促进废物综合利用，通过不同的掺将板材分级，提高厂家利用废弃物的积极性，改善周边环境；

②、从板材的生产来说，以上已经说明无机轻质板材可吸纳废弃物，但也不是无限制的滥加，现在有的地方厂家知道可使用废弃物制板，就不加限制的在生产过程中滥加，结果造成了有害物质含量增加，耐久性下降，能耗增加，对周边环境也造成不好的影响，并且由于废弃物类的原材料处理方面技术参差不齐，生产过程中废水废气的排放也各不相同，因此需要建立无机轻质板材生产过程中的环境评价方法，对生产阶段中的能耗、废水废气的排放等进行评价分级，以鼓励先进技术，减少废物排放；

③、从板材的使用来说，板材应用与建筑中，就与我们的生活息息相关，尤其是应用于室内，现在无机板材的原材料来源广阔，制成的板材隐含的有害物质也大小不一，现在虽然也有些板材标准规定了有害物质的含量、放射性等，但制定的标准比较粗糙，而且一些中长期的危害评价并没有给出标准，例如较长期的水浸泡，会和板材中的一些物质反应，形成有害物质，还比如有害气体的长期释放量，板材的霉变等，再加上新型板材层出不穷，现有的板材标准只能涵盖一部分，这样板材原材料和类型的多样性也要求需要建立比较完善的对使用环境的影响评价，以控制对人体有危害的物质含量和耐久性；

以上几方面涵盖了板材的全生命周期，有害物质含量、放射性、生产过程的废气废水排放、工业废弃物的吸纳量等性能构成了此类产品的环境友好性特征，而如何对其进行评价，正是目前所需求的。

该标准的编制，将对此类产品所具有的环境友好性共性特征：废弃物利用率、保温性能、节能效果、对环境影响、废气废水排放等进行评价；并最终形成产品生命周期环境友好性评价规范。本标准将结合具有代表意义的建设项目，开展典型示范评价，构建具有废弃物利用率、保温节能、耐久性、工业废弃物吸纳、经济性的环境友好性评价体系。

本标准的顺利编制和实施，将对无机轻质板材在我国的生产应用产生深远影响，并对我国建筑产品环保、节能事业的顺利实施起到极大的推动意义。本标准所涉及的板材是我国目前建筑节能领域中最具代表性、最具有发展前景的产品，为这些代表性的新产品建立环境友好等方面的评价体系，将为废弃物的综合利用、节能效果、生产废弃物排放、有害物质含量等树立标杆，达到产品的生产使用和环境的统一。标准的顺利实施将产生巨大的社会和环境效益。

- 3 工作进程

编制任务下达后，主编单位积极进行编制工作，先期进行了各种板材的调研，包括标准、性能、生产工艺等，并结合一些研究成果制定出标准草稿，草稿出台后又在小范围内征求了意见，根据部分意见，主编单位对标准内容进行了修订，形成较完善的标准征求意稿，又经过大规模征求意见阶段，现形成标准审查稿。

二、制定依据

1 国内外相关的国家标准与行业标准；

2 国内主要企业和科研单位的有关生命周期的研究结果；

3 国内部分企业产品生产、施工等调研数据。

三、标准内容编制说明

1 范围

本标准规定了无机轻质板材产品生命周期环境友好性评价的术语和定义、评价流程和判定方法、基本要求、评价指标要求和产品生命周期评价报告编制方法。

本标准适用于围护结构用板材、建筑保温用板材、建筑装饰用板材等非烧结类无机轻质板材的生命周期环境友好性评价，其他类型的板材也可参考此规范。

- 2 规范性引用文件

- 本标准的引用文件主要包括了现行的相关标准。标准涉及相关的国家标准、行业标准、工程规程等。

- 3术语和定义

在本标准的定义中，主要包括评价主体无机轻质板材以及一些生命周期评价方面的术语定义，这主要考虑了要对评价主体提出清晰鲜明的定义，并且熟知评价方法中涉及的独有名词。

- 4评价流程和判定方法

该部分主要规定环境友好型产品评价流程和判定方法，主要采用指标体系评价和生命周期评价相结合的方法，具体流程见下图1，其中一条路线主要是要符合相关的指标评价体系，另一条路线是要有经过深审查的产品生命周期评价报告，两个条件同时具备才可以进行评价，其中指标评价体系遵循的原则是指标简化原则、环境影响类型最少等原则，它的制定为标准的使用提供了基本评价依据。相应的判定方法就是满足全部基本要求和评价指标要求，以及同时提交经过评审的产品生命周期评价报告。

图1 评价流程图

- 5基本要求

在进行产品的环境友好型评价时，将所有产品基本的共性要求可提出来单独成一章，即基本要求，基本要求的内容涵盖了产品生产的污染物排放、污染物储存和处理、生产工艺基本要求、污染物检测等器具要求、企业管理要求等，从企业的管理到污染物排放、储存、处理到计量，充分考虑了环境友好型的基本要求。

6、评价指标要求

6.1 分类

经过前期调研，无机板材品种众多，现行的无机轻质板材的标准有50多种，包括JG/T 169-2005建筑隔墙用轻质条板、JG/T 328-2011建筑装饰用石材蜂窝复合板、JG/T 350-2011混凝土轻质条板、JG/T 396-2012外墙用非承重纤维增强水泥板等，种类涵盖了加气混凝土板、石膏板、发泡混凝土板、空心隔墙板、预制轻质混凝土板、珍珠岩保温板等，因为板材众多，性能相差很大，为使板材的评价呈现公平公正原则，按照性能和使用部位进行了分类，这样使用的墙体部位相同，性能要求就会一致，对产品的环境友好性要求可统一，按照上述分类，分为了以下三大类：

1）建筑围护用板材

产品主要是外墙板和内隔墙板等，主要与梁板柱构成建筑物的各类墙体、屋面等，起建筑围护作用；

2）建筑保温用板材

产品主要是泡沫混凝土板等，主要应用与建筑物的保温系统中，形成保温层，起节能作用；

3）建筑装饰用板材

产品主要是石膏板、水泥板等，主要应用于建筑物的装饰系统中，起装饰作用。

分类之后，可根据具体类别提出具体要求。

- 6.2 指标体系评价

- 板材的评价指标体系选择经过了板材产品调研、性能分析、确定范围等阶段，生成的基本指标体系由一级指标和二级指标组成。

一级指标包括资源属性指标、产品属性指标和环境属性指标。二级指标根据评价目的分成具体的指标。资源属性包括无机轻质板材产品生命周期中使用的材料资源、设备资源等，是产品生产所必需的条件。产品属性主要是产品的质量要求、有害物含量、标示等，环境属性主要是无机轻质板材产品在整个生命周期过程中与环境有关的因素，是环境友好型产品不要同于一般产品的主特征之一。

无机轻质板材包含的种类众多，所使用的主体无机材料也不同（主要为水泥基和石膏基），这就使板材的原材料选取、生产工艺等具有较大的差别化，因此综合各种板材的情况，评价指标体系按照所使用的部位不同将板材分为三个类别，以便于相同类型的产品进行比较，使其更具有针对性和可操作性，在这里建筑围护用板材和建筑保温板材主要以水泥基板材为主体评价对象，石膏基板材可参考，而装饰板材分为水泥基和石膏基两类进行评价指标的选定。

1）建筑围护用板材性能指标确定

该类板材限定性指标主要有固体废弃物掺和率、单位产品废水排放量、单位产品废气产生量、是否安装粉尘回收装置、发泡剂种类(如使用)、产品质量、放射性等，各指标的数值具体确定如下：

固体废弃物掺和率：这个指标主要考虑了板材要有吸纳工业废渣的技术，有利于循环经济的发展，众所周知由于采矿、发电、生产等各种原因造成很多废弃物的堆积，例如粉煤灰、尾矿等，形成对环境的污染，而板材等建筑材料又是可吸纳和综合利用这些废弃物的产品，因此该项指标的确定可鼓励企业充分开发综合利用技术，减少废弃物的堆积，有利于周边环境的恢复；具体掺加的量，即数值的大小确定，根据一些板材的配比研究、企业的相关技术以及胶凝材料的胶凝原理，以及参考HBC19《环境标志产品认证技术要求 轻质墙体板材》，该数值可确定为35%。

原材料本化利用率：该指标的建立是为了鼓励企业尽量使用当地材料，以减少运输对环境造成破坏，减少不可再生能源的使用，300公里的范围一般可涵盖大宗材料产地，并且这个距离也是比较公认的合适的运输距离，而板材生产使用的大宗材料如水泥、废弃物等要占到产品的绝大部分，根据对板材的研究和对企业的调查咨询，原材料本地化利用率数值定为不小于95%；

发泡剂种类(如使用)：有些轻质板材为了达到轻质的效果，使用了发泡剂，而发泡剂多为有机物，有的发泡剂含有氟氯化碳类物质，发泡反应时会产生破坏臭氧层的气体，因此在这里规定了如果使用发泡剂要使用不含氟氯化碳类等破坏臭氧层物质的发泡剂， 这是为了限制破坏臭氧层的物质产生，有利于环境空气。

生产过程产生不可回收废料：该项规定是为了让企业进行技术改革，提供生产效率，减少资源的浪费和对环境的破坏，对于围护结构用轻质板材来说，主要的废弃物来自于生产时的设备上的残余，量比较少，根据生产工艺和企业的调查，其废料的量定为不大于1%。

单位产品废水排放量：该指标的确立是为了节约和禁止污染水资源，板材的生产过程中，水主要是参与胶凝材料的反应和产品的养护，一部分板材生产产生的废水主要来自与设备的水泄露，例如轻质隔墙板，如果设备封闭不严，会产生废水，这里要监督企业采用合理的方法杜绝废水的产生；有些板材废水主要来自蒸汽养护后的冷凝水，如加气混凝土，该类产品的养护需要蒸汽，因此会产生冷凝水，冷凝水可再利用，因此要鼓励企业建立冷凝水的充分利用技术，避免废水的排放，造成水的浪费，因此这里的数值取为0，即废水0排放。

单位产品废气产生量： 众所周知，废气的产生可导致空气受到污染，影响人们的身体健康，因此要控制产品生产时的废气排放，而在板材的生产中，主要是胶凝材料与相关材料的混合和反应，本标准所涉及的产品又均属于非烧结产品，产生的废气有限，因此在这里对废气的排放量符合生产单位的《环境影响评价书》即可。

是否安装粉尘回收装置：该指标的确定主要是为了减少颗粒物的飘散，颗粒物在空气中飘散，会影响环境，造成人体的损伤，因此必须限制生产产生的颗粒物浓度，防止飘散，因此在这里规定了生产企业必须要装备粉尘回收装置，防止颗粒物的扩散，而且加上回收装置后，回收的颗粒物又可再利用参加生产，因此将是否安装粉尘回收装置列入指标中，这也是为了净化环境。

可回收率：围护板材在经过使用后，废弃时要考虑拆下来的板材的循环利用，尽量不产生不可利用的垃圾，有些板材根据本身的性能特点可达到100%的再生利用，例如可制成再生骨料等，因此在这里数值定为100%，以达到不增加废弃物的目的；

产品质量：参与环境友好性评价的产品，首要条件就是要符合产品质量，这样才可正常使用，达到安全性和使用性的效果，因此要设立该项指标。

石棉含量：可致癌，会对身体造成伤害，因此产品要求不含有此类物质。

耐久性：这个指标主要考虑材料的使用寿命，以减少维修，减少资源使用，耐久性在这里主要通过反应耐久性的指标的大小来确定，经过与检测单位的沟通，定为抗冻能力超过产品标准规定的5%来反映耐久性的好坏程度。

标示规范：是本着人文主义的思想，为使用者提供绿色服务，这也是环境友好性的指标，标示要做到清楚明了。

放射性比活度：一些废弃物含有放射性物质，如果要综合利用就要对其放射性进行限制规定，以保证人体安全和健康，放射性要符合标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的规定，并参考HJ/T412《预拌混凝土》，因此数据定为：放射性小于等于0.9。

2）建筑外墙保温板材的性能指标体系

该类板材的指标选择与围护用板材大致相同，但指标增加了甲醛限量和施工过程板材废弃率，整个指标体系中有的指标确定同1）围护板材，可参见1），其余指标确定如下：

固体废弃物掺和率：这个指标主要考虑了板材要有吸纳工业废渣的技术，有利于循环经济的发展，众所周知由于采矿、发电、生产等各种原因造成很多废弃物的堆积，例如粉煤灰、尾矿等，形成对环境的污染，而板材等建筑材料又是可吸纳和综合利用这些废弃物的产品，因此该项指标的确定可鼓励企业充分开发综合利用技术，减少废弃物的堆积，有利于周边环境的恢复；具体掺加的量，即数值的大小确定，根据一些板材的配比研究、企业的相关技术以及胶凝材料的胶凝原理，该数值可确定为20%，比围护板材数据要小，这是因为保温板一般轻质密度都小于300kg/m3，为了保证材料的保温性能，废弃物的掺加量就有了限制，根据板材的研究和企业的技术水平定为20%。

生产过程产生不可回收废料：该项规定是为了让企业进行技术改革，提供生产效率，减少资源的浪费和对环境的破坏，对于建筑保温用轻质板材来说，由于保温板材很轻，又采用无机胶凝材料进行生产，对设备和技术要求很高，由于胶凝材料的特性预计设备的要求，因此产生的废弃物的数量较高，主要是产品成型时产生废弃物，根据生产工艺和企业的数据，其废料的量定为不大于5%。

施工过程板材废弃率：无机保温板本身具有一定的特性，例如虽然硬但比较脆，如果技术不高，生产的产品在施工的时候就很容易由于板材的脆性而产生废弃物，从而造成生产和资源的浪费，因此对废弃率进行控制可促使企业进行技术革新，生产质量高的板材，避免资源浪费，根据生产工艺和对企业的调研咨询，将废弃率定为不大于5%。

节能效果：该项指标是考察板材的节能效果，本身就是为了减少能源消耗，板材的导热系数越好，节能效果就会越明显，同样的间接地能源消耗就会越少，因此需要进行鼓励板材的节能效果，根据研究成果和企业的调研，定为低于本领域板材对应标准规定的导热系数的90%。

产品合格率：这个指标的设置是为了鼓励企业积极进行技术改造，减少能源和资源的浪费，又因为产品使用了废弃物作为组成材料，而废弃物的性能不稳定，因此可容许不合格产品的产生，再加上无机保温板材的特性（硬但脆），其产品允许有一定的合格率，根据企业的调研，将合格率定为不小于90%。

耐久性：这个指标主要考虑材料的使用寿命，以减少维修，减少资源使用，耐久性在这里主要通过反应耐久性的指标的大小来确定，对于保温板材来说，耐久性的指标选软化系数，这个指标是原始抗压强度与浸水48h后的抗压强度之比，经过与检测单位的沟通，定为软化系数超出本领域板材技术标准值的10%，反映耐久性的好坏程度。

甲醛释放量：有些保温板为装饰保温一体化板材，其中的装饰部分采用了有机材料，这就可能会产生甲醛，造成人体伤害，因此需进行另外规定，该指标的设置就是为了限制危害人体健康的甲醛的释放量，根据GB18883 中华人民共和国国家标准室内空气质量标准的有关规定，考虑到保温板材用于外墙外保温，因此数据定为：不大于1.5mg/l。

3）建筑装饰板材性能指标体系

该类板材的评价指标体系组成同1）和2），但有的指标分为石膏基和水泥基两种分别进行评价，数据主要来自于企业调研和行业水平等，同1）和2）的指标确定可参见1）和2），其他不同的指标确定如下：

固体废弃物掺和率：该指标的确立与围护结构用板材等理由一致，但掺和率方面数值有所不同，根据胶凝材料的不同分为水泥基和石膏基两类，水泥基产品主要是压制的纤维水泥板，该类板材压缩而成，对原材料的要求较高，废弃物的掺量有所限制，根据企业的调研和研究成果，该数值定为不小于15%；而石膏板材现在技术得到发展，主要采用的原材料由开采的石膏原料转换为脱硫石膏，脱硫石膏主要是燃煤或油的工业企业在治理烟气中的二氧化硫后而得到的工业副产石膏，它可促进国家环保循环经济的进一步发展，而且还大大降低矿石膏的开采量，保护资源，而现在的技术替代原石膏，根据研究成果和对企业的调研，替代率可在80%以上，因此该数值定为80%。

废水重复利用率：该项指标主要针对装饰板材，因为装饰板材主要是挤出工艺生产，会产生废水，但从水资源的充分利用来说，必须要采取措施促使企业进行重复利用，减少废水排放，因此设定该指标，根据有代表性的大企业提供的数据，废水重复利用率定为不小于50%。

单位产品废水排放量：由于该类板材主要是挤出型的薄板，因此从工艺和配比来说，会产生一些废水，根据具有代表性的大型企业的调研，废水的排放量宜定为不大于35kg/m3。

甲醛释放量：对于某些装饰板材，其中的装饰部分采用了有机材料，这就可能会产生甲醛，造成人体伤害，因此需进行另外规定，该指标的设置就是为了限制危害人体健康的甲醛的释放量，根据GB18883 中华人民共和国国家标准室内空气质量标准的有关规定，考虑装饰板材可用于室内外，因此根据标准规定，并结合板材本身的特性，确定的数据为：用于室外的板材甲醛释放不大于1.5mg/l，而用于室内的为0。

- 附录A为无机轻质板材产品指标检测方法，各种板材的性能测定可按照该测试方法进行。

- 产品生命周期评价报告编制

7.1 该部分主要包括两大内容，一是报告编制方法，二是报告编制内容，编制方法见附录B，

该部分内容主要是对生命周期评价报告编制的规定，包含了目的、范围、清单编制、数据收集和数据分析、清单分析、影响评价等：

- 生命周期评价的目的

要进行生命周期评价,首先要明确评价的目的与范围，这生命周期评价的第一步,直接关系到评价工作和研究结果的准确与否。生命周期研究的目的主要是环境绩效评定和工艺改进分析。根据研究的目的来确定研究的范围, 以此为原则，本课题以无机轻质板材的环境友好性以及提出改进措施为评价目的，范围涵盖无机轻质板材。

- 功能单位的选取

为了定量的描述产品系统各方面的情况,就必须一定的功能为基准,即选取功能单位，因为板材的生产、销售等均以立方米为单位，因此为了使评价与生产等一致、利与计算，本课题的功能单位选择为1m3。

- 系统边界的界定

为了实现生产和环境负荷评价的可行性,必须对实际的产品系统寿命周期做一些限制,即确定系统的边界，因为无机轻质板材本身的特性，它在生命全周期中都在影响着环境，因此本课题对无机轻质板材设定的边界为：从原材料的生产、运输到产品的生产、运输、施工和使用。

图 典型的系统边界界定

- 生命周期清单编制及分析

清单分析是生命周期评价中最重要的部分,也是环境影响评价的基础。它是一份关于研究系统的输入和输出的数据清单,通过对研究对象资源和能源的消耗以及污染物的排放数据进行收集、量化和汇编,为后面的评价和解释提供数据基础。清单分析有助于研究人员综合的认识相互关联的产品系统确定研究目的和范围,并能够通过量化分析产品系统的化境输入输出数据,识别产品系统中环境负荷突出的单元过程,以进行目标的改进。

本标准清单编制及分析主要对无机轻质板材的原材料生产、运输、产品生产、施工使用等进行资源、能源消耗和污染物的排放等数据的收集、整理和分析，为环境评价提供数据依据和基础。

5）生命周期的影响评价

清单分析结果仅反映无机轻质板材生命周期过程所涉及的各类环境消耗和污染物排放的大小。为了更清晰的表现出与无机轻质板材的能源、资源消耗以及污染物排放相关的环境问题,应将清单结果分配到不同的环境影响类型中,将所选择的环境问题特征化,并能够使用类型参数来特征化与解释生命周期清单结果。

根据生命周期评价的技术框架,将无机轻质板材生命周期的资源消耗和污染排放清单数据归入到不同的环境影响类型中，在国际上已基本达到共识的影响类型分类包括：不可再生资源消耗、温室效应、酸化效应和人体健康危害等，从无机轻质板材的生命全周期的输入和输出数据来看，主要集中在自然资源和能源的消耗、生产排放二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，因此根据无机轻质板材本身的特性和生产特点，其环境友好性评价的影响类型采用不可再生资源消耗和人体健康损害、温室效应3个类型。

又根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起。例如，将消耗资源的天然气、石灰石、石膏等清单因子归到不可再生资源消耗影响类型里面，将生产过程产生的颗粒物、SO2、NOx等归到人体健康损害影响类型里面等,详细见下表。

表：无机轻质板材产品生命周期清单因子归类

| 影响类型 | 清单因子归类 |
| --- | --- |
| 不可再生资源消耗 | 煤、石油、天然气、石灰石、天然石膏 |
| 人体健康损害 | 颗粒物、SO2、NOx |
| 温室效应 | CO2 CH4 |

6）特征化

在进行了上述的影响类型选择和归类后，可进行特征化分析分析，特征化是根据环境影响指标分类，依据一定的模型将分析数据转化为相应的环境影响指标，并对此进行评价，本课题特征化主要采用相对定量的方法，即对每种环境影响指标选定一种参照物，将其它污染物的环境影响作用以这种参照物的当量表示，可称为环境污染当量数，目前这也是国际上比较流行的作法，分类评价的结果采用下表中的当量物质表示。本标准所涉及的污染物排放的环境影响特征化因子采用 CML 体系的特征化因子，化石能源耗竭特征化因子采用相关资料修正 CML 模型计算得到的特征化因子，最后根据分析结果编制报告。

- 表 无机轻质板材产品生命周期影响评价

| 环境类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不可再生资源消耗 | 锑当量·kg-1 | 煤 | 5.69E-8 | 采用的当量计算模型进行计算和评价 |
|  |  | 石油 | 1.42E-4 |  |
|  |  | 天然气 | 1.18E-7 |  |
|  |  | 天然石膏 | 1.90E-7 |  |
|  |  | 石灰石 | 3.16E-6 |  |
| 温室效应 | CO2当量·kg-1 | CO2 | 1 |  |
|  |  | CH4 | 25 |  |
| 人体健康损害 | 1,4-二氯苯当量·kg-1 | NOX | 1.2 |  |
|  |  | SO2 | 0.096 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.82 |  |

7.2 报告编制内容

报告编制内容包括了基本信息、符合性评价、生命周期评价等，详细见内容，这些都是报告编制基本要求。

- 四、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准为国家标准，主要规定了无机轻质板材生命周期环境友好型评价技术。技术监督部门可以根据本标准对相关企业进行生命周期评价，并对企业提出改进要求。