国家标准《混凝土产品生命周期环境友好性评价规范》

编制说明

标准编制组

2014年9月

国家标准《混凝土产品生命周期环境友好性评价规范》编制说明

# 一、任务来源及编制背景

## 1.1任务来源

根据国家标准化技术委员会《关于下达2013年第二批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2013]90号）文的要求，批准中国建筑科学研究院会同有关单位制定国家标准《混凝土产品生命周期环境友好性评价规范》。

## 1.2 背景和意义

2011年我国水泥产量达到20.6亿吨，中国水泥产量已占到全球60％左右，预拌混凝土用量达到了超过10亿m3，保守估计，全国混凝土总量达到了40亿m3。水泥混凝土产品作为用量最大的建筑材料发挥无可替代的作用时，不可回避地带来了对资源、能源、环境的巨大负面影响。混凝土产品通常包括预拌混凝土、混凝土砌体材料和混凝土预制构件，纵观其全生命周期均可划分为生产与施工阶段、使用阶段与终止阶段。各个阶段均会对资源、能源与环境产品不同程度的影响。如在生产阶段的原材料选用方面，作为主要原材料之一的水泥生产时产生的粉尘和烟尘污染、巨量CO2排放引起大气温室效应、对山河环境的破坏和能源消耗。混凝土产品在生产过程中的水资源浪费和噪声、粉尘的污染等。

如何科学客观的评价各混凝土产品在全生命周期中对环境产生的主要影响，发现其对环境影响的不利因素，及时提出改进完善措施，这成为我国眼下大力推进混凝土产品行业现实节能减排的重中之重。但目前在这一专业技术领域欠缺明显，最凸显的问题在于没用统一合理的评价标准，本标准的编制将及时填补这一空白，积极引导行业重视混凝土产品的环境友好性，通过科学合理的评价技术，综合评价混凝土产品在全生命周期中对环境的影响，再次基础上提出持续改进的有效建议，力争在最大合理限度上减少混凝土产品对资源和能源的需求，减少对环境的影响，实现混凝土产品产业的可持续发展。

# 二、工作简况

本国家标准制定计划下达后，主编单位中国建筑科学研究院在混凝土产品行业内征集了相关代表性的企业组成了标准编制组，开展具体工作。

（1）调研国内外相关技术标准规范，通过梳理分析以及必要验证试验采用了部分相关标准的技术内容；

（2）针对本标准研究对象，即预拌混凝土、混凝土砌体材料和混凝土预制构件，在产品对应的标准编制组成员单位内进行了相关调研，搜集并分析了相关数据，作为标准评价指标提出的科学参考依据；

（3）针对混凝土产品重金属浸出毒性等危及人体生命安排的关键指标进行了系统的验证试验，为相关指标的制定提供了科学可信的佐证。

标准编制组在2014年9月形成标准征求意见稿，将在混凝土产品生产、 使用、设计研究、大专院校等单位，广泛开展征求意见。

# 三、编制原则及标准的主要技术内容说明

## 3.1本标准的编制原则

遵循标准编制先进性、科学性、一致性和可行性的原则。在编制过程中，以国家法律法规、技术政策为依据，以标准化工作导则为指导，参照国内外相关标准，广泛调研国内相关行业企业实际生产情况，综合考虑混凝土产品行业当前水平与发展趋势，力争确保本标准具有良好的可操作性。

## 3.2标准的主要内容及说明

## 3.2.1 范围

本标准规定了混凝土产品生命周期环境友好性评价规范的术语和定义、评价流程和判定方法、基本要求、评价指标要求、混凝土产品生命周期环境友好性评价报告编制方法。

本标准适用于预拌混凝土、混凝土砌体材料和混凝土预制构件。

## 3.2.2 术语和定义

在充分考虑本标准适用范围以及参考其他相关标准定义的基础上给出本标准的术语和定义。

参考国家现行相关标准，对混凝土产品作出相关定义。对环境友好型产品、生命周期、生命周期清单分析、生命周期影响评价、系统边界等关键性术语作相关定义。明确了预拌混凝土生产过程中生产废水的定义。

## 3.2.3 主要技术指标

（1）总则

首先规定了对混凝土产品进行环境友好性评价的准入基本要求，一方面对混凝土产品生产企业的环境影响相关控制管理要素进行规定，一方面对混凝土产品的基本使用性能作出规定，即应首先确认该混凝土产品的基本性能是否满足设计、使用的要求，基本性能包括但不仅限于拌合物性能、物理力学性能、长期性能和耐久性能等。

其次为了提高本标准的可操作性，基于环境影响种类最少原则，通过综合调研国内外混凝土行业实际情况，选择人体健康危害、能源消耗和生态环境三个环境影响种类作为评价依据。

最后确定了对混凝土产品进行环境友好性评价的流程，即指标体系评价和生命周期评价结合进行。

（2）评价指标体系

混凝土产品环节友好性评价指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。考虑到混凝土行业包括合成预拌混凝土生产、混凝土砌体材料生产和混凝土预制构件三个子行业，这三类行业生产工序和工艺过程存在差异，本指标体系根据各自行业的实际生产特点，对其定量评价二级指标的内容及评价值的设置有一定差异，使其更具有针对性和可操作性。

表1～表3为三大类混凝土产品各自的评价指标体系。其中部分指标考虑混凝土产品的共性，提出了相同的指标要求，部分指标考虑到某一类混凝土产品的个性，提出了差异性的指标要求。

表1  预拌混凝土评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标要求 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 矿物掺合料掺量 | % | ≥25a | 产品生产 |
|  | 再生骨料取代率 | % | ≥20b | 产品生产 |
|  | 生产废水利用率 | % | 100 | 废弃后回收处理 |
| 环境属性 | 废弃物排放 | － | 不向生产厂区以外直接排放废水、废浆和废弃混凝土 | 废弃后回收处理 |
| 产品属性 | 放射性 | － | 符合GB 6566规定 | 产品生产 |
|  | 游离甲醛 | mg/m3 | ≤0.08 | 产品生产 |
|  | 苯 | mg/m3 | ≤0.03 | 产品生产 |
|  | 氨 | mg/m3 | ≤0.2 | 产品生产 |
|  | 总挥发性有机化合物TVOC | mg/m3 | ≤0.4 | 产品生产 |
|  | 六价铬 | mg/L | ≤1.0 | 产品生产 |
|  | 总铬（Cr） | mg/L | ≤1.0 | 产品生产 |
|  | 铅（Pb） | － | 不得检出 | 产品生产 |
|  | 镉（Cd） | － | 不得检出 | 产品生产 |
|  | 砷（As） | － | 不得检出 | 产品生产 |
| a 如采用GB 175规定的除硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时，宜将水泥混合材掺量20％以上的混合材量计入矿物掺合料； b 用于生产预拌混凝土的再生骨料仅限于使用GB/T 25177规定的I级和II级再生粗骨料。 |  |  |  |  |

表2  混凝土砌体材料评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标要求 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 矿物掺合料掺量 | % | ≥25a | 产品生产 |
|  | 再生骨料取代率 | % | ≥70 | 产品生产 |
| 环境属性 | 废弃物排放 | － | 不向生产厂区以外直接排放废水、废浆和废弃混凝土 | 废弃后回收处理 |
| 产品属性 | 放射性 | － | 符合GB 6566规定 | 产品生产 |
|  | 游离甲醛 | mg/m3 | ≤0.08 | 产品生产 |
|  | 苯 | mg/m3 | ≤0.03 | 产品生产 |
|  | 氨 | mg/m3 | ≤0.2 | 产品生产 |
|  | 总挥发性有机化合物TVOC | mg/m3 | ≤0.4 | 产品生产 |
|  | 六价铬 | mg/L | ≤1.0 | 产品生产 |
|  | 总铬（Cr） | mg/L | ≤1.0 | 产品生产 |
|  | 铅（Pb） | － | 不得检出 | 产品生产 |
|  | 镉（Cd） | － | 不得检出 | 产品生产 |
|  | 砷（As） | － | 不得检出 | 产品生产 |
| a 如采用GB 175规定的除硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时，宜将水泥混合材掺量20％以上的混合材量计入矿物掺合料。 |  |  |  |  |

表3  混凝土预制构件评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标要求 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 矿物掺合料掺量 | % | ≥25a | 产品生产 |
| 环境属性 | 废弃物排放 | － | 不向生产厂区以外直接排放废水、废浆和废弃混凝土 | 废弃后回收处理 |
| 产品属性 | 放射性 | － | 符合GB 6566规定 | 产品生产 |
|  | 游离甲醛 | mg/m3 | ≤0.08 | 产品生产 |
|  | 苯 | mg/m3 | ≤0.03 | 产品生产 |
|  | 氨 | mg/m3 | ≤0.2 | 产品生产 |
|  | 总挥发性有机化合物TVOC | mg/m3 | ≤0.4 | 产品生产 |
|  | 六价铬 | mg/L | ≤1.0 | 产品生产 |
|  | 总铬（Cr） | mg/L | ≤1.0 | 产品生产 |
|  | 铅（Pb） | － | 不得检出 | 产品生产 |
|  | 镉（Cd） | － | 不得检出 | 产品生产 |
|  | 砷（As） | － | 不得检出 | 产品生产 |
| a 如采用GB 175规定的除硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时，宜将水泥混合材掺量20％以上的混合材量计入矿物掺合料。 |  |  |  |  |

共性评价指标

1）资源属性

①矿物掺合料掺量

三类产品都将矿物掺合料掺量作为资源属性的共性指标要求，在当今混凝土产业中矿物掺合料已经成为混凝土不可或缺的原材料之一，其可有效取代传统高资源、能源消耗的水泥，同时改善混凝土材料的相关性能，已为生产方和使用方普遍认可，在部分地区以粉煤灰等为代表的典型矿物掺合料甚至出现了供不应求的局面。另一方面，矿物掺合料主要来自于工矿业的副产物，过去在没有作为混凝土材料可用的矿物掺合料之前，这些副产品往往没有更好的处置利用途径，多作堆填或遗弃，对大气、水土环境造成恶劣且持久的不良影响。因此，混凝土产品中矿物掺合料的利用水平作为反应了混凝土产品在资源属性最显著指标。标准编制组在混凝土产品的三个子行业内对相关企业进行了相关调研，同时，结合我国现行相关标准规范的规定，主要是同由本标准主编单位编制的国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55－2011）等中关于混凝土中矿物掺合料最大掺量的规定，提出本标准规定：矿物掺合料掺量要求不小于胶凝材料总量（质量）的25％。该指标兼顾了混凝土产品中使用矿物掺合料对使用性能以及环境友好性的正面影响。

2）环境属性

①废弃物排放

环境属性中将废弃物排放作为共性评价指标，规定不向生产厂区以外直接排放废水、废浆和废弃混凝土，这与国家目前倡导推行混凝土行业实现清洁生产、绿色生产的相关政策主旨一致。调研相关生产企业发现通过必要的控制、处理措施完全可以实现该指标要求。同时，在近期发布的行业标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T 328-2014）中也将此作为控制项。

3）产品属性

①放射性

产品放射性依据现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）执行，根据混凝土产品的使用工程以及所处结构部位在该标准中有相应的具体规定。在新近完成修订的国家标准《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）中不再考虑预拌混凝土的放射性指标要求，其出发点是基于目前混凝土材料的主要原材料相关标准规范中对放射性均作具体要求，故对混凝土不再作重复要求。但本标准侧重考核混凝土产品的环境友好性，而放射性作为关键指标之一，故在本标准中重点提出。

②游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物TVOC

游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物TVOC这四项指标采用了国家现行标准《环境标志产品技术要求 预拌混凝土》（HJ/T 412-2007）中的相关要求，本标准主编单位参与了该标准编制工作，相关数据指标是在大量试验研究基础上提出的，经实践检验具有科学性与可操作性。标准编制组对混凝土砌体材料和混凝土预制构件也进行了相关验证试验，证明采用一致指标符合实际情况。

③六价铬

六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物，皮肤接触可能导致敏感；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌，对环境有持久危险性。但这些是六价铬的特性，铬金属、三价或四价铬并不具有这些毒性。六价铬是很容易被人体吸收的，它可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体。经消化道侵入时可引起呕吐、腹疼。经皮肤侵入时会产生皮炎和湿疹。危害最大的是长期或短期接触或吸入时有致癌危险。在国家标准GB 5085.3中提出的浸出六价铬限值为5mg/L。由于混凝土产品所用原材料的多样性与复杂性，依据实际试验数据对混凝土产品中的六价铬含量提出具体限制要求。鉴于混凝土产品所采用常规骨料对其重金属浸出指标应无实质性影响，故为了进一步明确混凝土产品中六价铬浸出指标，以制备砂浆试样进行相关测试。同时，为了考虑极端情况采用了铬渣取代细骨料（砂），测试六价铬浸出情况。另，考虑到混凝土产品中砌体材料和预制构件可能采用高温养护，试验中相应试件也分别采取常规养护与高温蒸汽养护两种养护方式。相关试验数据见表4。

表4  28d砂浆试样中六价铬重金属浸出指标（单位：mg/L）

| 样品编号 | 测试值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| NC | 0.3367 | —— |
| NC-Z | 0.0403 | —— |
| ZS-25% | 0.8454 | —— |
| ZS-50% | 0.2905 | —— |
| ZS-100% | 0.0185 | —— |
| FA-25% | 0.1110 | —— |
| FA-50% | 0.1708 | —— |
| CR-YL | 38.2442 | 超出GB 5085.3中规定的限值 |
| CR-25% | 1.6316 | —— |
| CR-50% | 10.3868 | 超出GB 5085.3中规定的限值 |

注：NC——基准砂浆；编号最后的Z表示蒸汽养护；ZS——再生细骨料；FA——粉煤灰；CR-YL——铬渣；以下编号类似：CR表示掺加的铬渣，％掺量为替代砂的比例。

根据试验结果，提出本标准中关于混凝土产品的限定性指标中浸出六价铬上限值为1.0mg/L。

④总铬、铅、镉、砷

考虑混凝土产品在实际工程应用中，其不可避免的会与使用场所中的水体、土壤发生接触，因此其重金属浸出毒性必须作相关规定。标准研制中针对混凝土及其可能采用的可能影响重金属浸出毒性的相关原材料进行相关试验测试，通过前期的调研及试探性研究确定选取总铬（Cr）、铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）作为与混凝土产品相关的测试指标。为了更加充分的考虑重金属浸出指标，试验研究选取了不同种类的工矿业固废，包括常用的与不常用的，后者主要作为极端条件情况考虑，具体品种见表6注。首先测试了这些混凝土产品可能采用的原材料的重金属浸出指标，试验方法按照GB 5085.3执行，试验结果见表5。

表5  相关原材料重金属浸出指标（单位：mg/L）

| 样品编号 | As | Cd | Cr | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DW-TL | 19.98 | 1.33 | 0.13 | 4.65 |
| SW-TL | 13.95 | — | — | — |
| ZS-GL | — | 1.25 | — | 6.01 |
| DW-N | 28.38 | — | 0.62 | — |
| SZ-YL | 24.57 | 0.69 | 0.22 | — |
| SW-N | 22.11 | — | — | — |
| CR—YL | 23.93 | 1.02 | 168.88 | 3.18 |
| SZ-QK | 0.365 | — | 0.939 | — |

注：DW-TL——电镀污泥陶粒；SW-TL——生活污泥陶粒；SZ-YL——石油焦渣；SZ-QK——石油焦渣制成的砌块；ZS-GL——再生细骨料（表面涂有油漆）；CR-YL——铬渣；DW-N——原状电镀污泥（含水率60%）；SW-N——原状生活污泥（含水率68%）。

对于混凝土产品而言，采用常规骨料的话，对整体重金属浸出指标应无显著影响，因此，为了进一步明确掺用各种不同工矿业固废对混凝土产品重金属浸出指标的影响，制备砂浆试样进行相关测试，考虑到混凝土产品中砌体材料和预制构件可能采用高温养护，试验中相应试件也分别采取常规养护与高温蒸汽养护两种养护方式，试验方法按照GB 5085.3执行，试验结果见表6。

表6  掺用不同固废的砂浆的28d龄期试样重金属浸出指标（单位：mg/L）

| 样品编号 | As | Cd | Cr | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC | — | — | 0.982 | — |
| NC-Z | — | — | 0.928 | — |
| DW-25% | — | 0.085 | 1.791 | — |
| DW-25%-Z | — | 0.056 | 1.038 | — |
| DW-50% | — | — | 1.699 | — |
| DW-50%-Z | — | 0.082 | 0.979 | — |
| SW-25% | — | — | 1.021 | — |
| SW-25%-Z | — | — | 1.05 | — |
| SW-50% | — | — | 1 | — |
| SW-50%-Z | — | 0.096 | 0.178 | — |
| ZS-25% | 0.329 | 0.037 | 1.275 | — |
| ZS-50% | — | 0.052 | 1.203 | — |
| ZS-100% | 0.614 | 0.058 | 1.362 | — |
| CR-25% | 0.561 | 0.115 | 3.027 | — |
| CR-25%-Z | — | — | 1.592 | — |
| CR-50% | 0.01 | 0.095 | 5.019 | — |
| CR-50%-Z | — | 0.006 | 6.49 | — |
| SZ-50% | — | 0.046 | 1.412 | — |
| SZ-50%-Z | — | — | 2.857 | — |
| FA-25% | — | — | 1.028 | — |
| FA-50% | — | — | 1.029 | — |

注：NC——基准砂浆；编号最后的Z表示蒸汽养护；以下编号类似：前两位表示掺加的固废品种（见表5注），掺量为替代砂的比例；最后编号Z表示蒸汽养护；FA表示粉煤灰，替代掺量为水泥比例。

综合上述试验结果，考虑混凝土产品实际生产应用情况，提出本标准中关于混凝土产品的产品属性的一般性指标要求，总铬（Cr）浸出物限制不超过1.0mg/L，铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）不得检出。

个性评价指标

1）资源属性

①再生骨料取代率

混凝土行业对砂石天然骨料资源的需求量巨大，过度的开采对资源和环境造成了严重不良影响，科学合理的使用再生骨料取代常规骨料成为实现混凝土产品环境友好性的重要手段之一。同时，再生骨料主要来源于建筑垃圾，建筑垃圾传统的遗弃或填埋处理，一方面对环境造成二次污染，一方面浪费了可再利用资源。因此，科学倡导混凝土产品生产使用再生骨料可利于实现产品性能、环境效益、社会效益等方面多赢。

目前针对建筑垃圾再生骨料，主要标准依据为：《混凝土和砂浆用再生细骨料》（GB/T 25176-2010）、《混凝土用再生粗骨料》（GB/T 25176-2010）、《再生骨料应用技术规程》（JGJ/T 240-2011）。鉴于这些标准编制中的大量试验研究工作，以及标准实施的具体情况，本标准中所提的再生骨料取代率指标仅针对预拌混凝土及混凝土砌体材料。鉴于在预制混凝土构件实际生产中基本未见再生骨料使用，且从首先保障产品使用性能的前提出发，故不作相关要求。

目前实际生产应用中，一方面再生骨料品质参差不齐，一方面为了保证再生骨料混凝土产品的质量，对于配制预拌混凝土，通常仅采用II级以上再生粗骨料替代天然粗骨料制备混凝土，不建议采用再生细骨料，故本标准作同样规定。结合考虑JGJ/T 240中关于再生骨料在混凝土中的用量要求，在调研相关预拌混凝土生产企业的实际生产数据的基础上，以体现预拌混凝土产品环境友好性为目的，确定预拌混凝土再生骨料取代率指标要求为不小于20％。对于混凝土砌体材料，由于其自身特性对骨料的技术要求低于预拌混凝土对骨料的要求，目前已经有许多企业大量采用再生骨料替代常规骨料，利用再生骨料专门生产再生骨料砖和再生骨料砌块等。生产再生骨料制品时，再生骨料的取代率接近百分之百。在实际调研中发现，当再生骨料性能符合标准要求时，普通砌体材料大量使用再生骨料是可行的，结合生产实际，旨在引导再生骨料推广应用，确定混凝土砌体材料再生骨料取代率指标要求为不小于70％。

②生产废水利用率

针对预拌混凝土的生产特点，在其生产过程中不可避免的将生产废水，这些废水指生产过程中产生的废浆经沉淀或压滤处理后获得的水，而对于混凝土砌体材料和预制混凝土在生产中多为干硬性状态，故少有废浆，则不作此项要求。在行业标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T 328-2014）也专门对此作出要求，将生产废水利用率达到100％作为评价预拌混凝土生产达到良好水平的规定指标。实际调研中也发现生产企业实现该指标要求完成可行，故本标准采纳该指标设置及指标要求。

（3）混凝土产品全生命周期环境友好性评价

1）目的

进行混凝土产品全生命周期环境友好性评价的目的在于通过评价混凝土产品全生命周期的环境影响大小，提出混凝土产品环境友好性改进方案，从而大幅提升混凝土产品的环境友好性。

2）功能单位

本标准中定义的功能单位为1m3混凝土产品。

3）系统边界

本标准界定的混凝土产品生命周期系统边界为从水泥生产开始至混凝土制造完成为止，不考虑能源生产环节对环境的影响。其中不考虑生产设备等相关环境污染。

4）所需数据

进行混凝土产品全生命周期环境友好性评价，需要收集的数据至少应涵盖表7中规定的具体过程所对应的数据。

表7  混凝土产品全生命周期环境友好性评价内容

| 单元过程 | 消耗资源 | 产生环境影响的具体过程 |
| --- | --- | --- |
| 原材料制备与应用 | 水泥 | 原料开采与运输 |
|  |  | 制造 |
|  |  | 运输 |
|  | 普通骨料 | 原料开采 |
|  |  | 运输 |
|  | 再生骨料 | 制造 |
|  |  | 运输 |
|  | 矿物掺合料 | 运输 |
|  | 其它 | 运输 |
| 产品生产 | － | 制造 |

并要求由生产部门的技术人员依据事先制定的数据收集表收集相关数据。在本标准附录C给出了数据收集表的参考形式。

5）影响类型及清单因子归类

根据混凝土产品的特点，将其环境友好性评价的影响类型分为人体健康危害、能源消耗和生态环境影响（气候变化）三类。并根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起，见表8。

- 表8 混凝土产品生命周期清单因子归类

| 影响类型 | 清单因子 |
| --- | --- |
| 人体健康危害 | SO2、NOx、粉尘（PM10） |
| 能源消耗 | 电、煤、柴油 |
| 气候变化 | CO2 |

6）特征化评价

特征化是根据环境影响指标分类，依据一定的模型将分析数据转化为相应的环境影响指标，并对此进行评价。本标准中特征化采用当量模型，即对每种环境影响类型选定一种参照物，将其它污染物的环境影响作用以这种参照物的当量表示，可称为环境污染当量数。各类别的环境影响程度具体采用表9中对应的特征化因子计算当量物质表示。

- 表9 混凝土产品生命周期影响评价

| 环境类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体健康损害 | 1,4-二氯苯当量·kg-1 | NOX | 1.2 |
|  |  | SO2 | 0.096 |
|  |  | 粉尘（PM10） | 0.82 |
| 能源消耗 | 标准煤·kWh-1 | 电 | 0.1229 |
|  | 标准煤·kg-1 | 煤 | 0.7143 |
|  |  | 柴油 | 1.4571 |
| 气候变化 | CO2当量·kg-1 | CO2 | 1 |

其中，“人体健康损害”与“气候变化”的相关特征化因子及当量物质的选取参照采用CML-IA数据库（2013.4发布的4.2版）中相关数据。“能源消耗”中以标准煤为当量物质，符合国际惯例及我国实际情况，各指标参数的特征化因子按照其热值折算，数据采用国家公布的标准参考数据。

# 五、标准实施后预期的经济和社会效益

本标准是我国第一本针对混凝土产品全生命周期环境友好性评价技术的国家标准，以国家发布的系列鼓励混凝土为代表的传统建材行业实现行业升级，改变以往高能源、资源消耗，严重污染生态环境为基础依据，所制定标准的技术指标充分结合了国家现行相关标准的技术规定，同时充分考虑从业企业水平的差异性，规定了利于引导企业生产产品实现环境友好性的技术评价体系。

该标准的制定，反映了近些年来我国混凝土行业整体技术，特别是环境影响方面相关技术的发展，体现了科技进步和行业发展的真实水平，提倡混凝土产品原材料的多样化，开发地方资源，节约自然资源；提倡实现混凝土产品生产过程实现绿色生产，节约能源与资源，减小环境负荷；促进传统混凝土产品向环境友好性产品转型。该标准实施之后将产生明显的环保效益和社会效益。

# 六、采用国际标准和国外先进标准的情况

在相关标准规范方面，在本世纪初国际标准化组织ISO专门成立“混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土技术委员会（ISO/TC71）”下属分技术委员会“混凝土与混凝土结构环境管理分委员会”（SC8），负责主持编制ISO 13315《混凝土与混凝土结构环境管理》系列标准，该系列标准旨在基于环境管理的基本理念，利于对全生命周期中混凝土与混凝土结构相关活性产生的环境影响进行持续改进。该系列标准将与ISO 14000环境管理体系标准等相关标准相协调。ISO 13315系列标准的第一部分《通则（General principles）》（ISO 13315-1:2012）已于2012年2月发布，第二部分《系统边界与清单数据（System boundary and inventory data）》（ISO 13315-2）目前正在编制中。本标准在编制过程中部分参考了其中关于混凝土产品环境影响清单因子的相关内容。