ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

混凝土产品生命周期环境友好性评价规范

Evaluation for Life Cycle Environment-friendly Assessment of concrete products

（本稿完成日期：2014年9月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1.	范围	3

2.	规范性引用文件	3

3.	术语和定义	3

4.	评价流程和判定方法	4

4.1 评价流程	4

4.2 判定条件	5

5.	基本要求	5

6.	评价指标要求	5

6.1 分类	5

6.2 评价指标体系	5

6.3 检验方法	7

7.	混凝土产品生命周期环境友好性评价报告编制方法	7

7.1 编制方法	7

7.2 报告内容框架	7

附录A （规范性附录） 混凝土产品评价指标的检测方法	9

附录B （规范性附录） 混凝土产品生命周期评价方法	11

附录C （资料性附录） 现场数据收集表格示例	14

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国环境管理标准化技术委员会（SAC/TC207）提出并归口。

本标准起草单位：……

本标准起草人：……

混凝土产品生命周期环境友好性评价规范

- 范围

本标准规定了混凝土产品生命周期环境友好性评价规范的术语和定义、评价流程和判定方法、基本要求、评价指标要求、混凝土产品生命周期环境友好性评价报告编制方法。

本标准适用于预拌混凝土、混凝土砌体材料和混凝土预制构件生命周期环境友好性评价或生态设计评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 14902 预拌混凝土

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 25176 混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T 25177 混凝土用再生粗骨料

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB/T ×××× 工业产品生命周期环境友好性评价导则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预拌混凝土 ready-mixed concrete

在搅拌站（楼）生产，通过运输设备送至使用地点，并且交货时为拌合物的混凝土。

3.2

混凝土砌体材料 concrete masonry

以混凝土为基本材料，经搅拌、压振成型、养护等工艺制成，用于建筑的人造块材。

3.3

混凝土预制构件 precast concrete component

以混凝土为基本材料在工厂经搅拌、浇筑成型、养护等工艺制成的建筑构件。

3.4

环境友好型产品 environment-friendly product

在原材料获取、产品生产、使用、废弃处置等生命周期过程中，在技术可行和经济合理的前提下，确保产品的资源和能源利用高效性、可降解性、生物安全性、无毒无害或低毒低害性、低排放性，具有环境影响最小化特征的产品。

3.5

生命周期 life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

3.6

生命周期清单分析 life cycle inventory analysis（LCI）

生命周期评价中对所研究产品系统整个生命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段。

3.7

生命周期影响评价 life cycle impact assessment（LCIA）

生命周期评价中理解和评价产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。

3.8

系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

3.9

生产废水 industrial waste water

对预拌混凝土生产过程中的废浆经沉淀或压滤处理后产生的水。

- 评价流程和判定方法

- 4.1 评价流程

本标准采用指标体系评价和生命周期评价相结合的方法。具体评价流程如图1所示。

图1  混凝土产品环境友好性评价流程

- 4.2 判定条件

环境友好型混凝土产品，应满足以下条件：

- 满足基本要求和评价指标要求；

- 提供经过评审的混凝土产品生命周期评价报告。

- 基本要求

5.1 混凝土产品生产企业生产应符合国家和地方有关环境法律和法规，废水、废气污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。

5.2 混凝土产品生产企业生产符合《产业结构调整指导目录》要求，不使用淘汰或禁止的落后工艺和装备。

5.3 混凝土产品生产企业应设置专门环境管理机构和专职管理人员。

5.4 混凝土产品生产过程中产生的	固体废物应有专门的贮存场所，避免扬散、流失和渗漏。减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物。

5.5 混凝土产品生产企业应按照GB/T 24001、GB/T 19001和GB/T 28001分别建立并获取环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系的认证。

5.6 混凝土产品在进行环境友好性评价之前，应确认该混凝土产品的基本性能是否满足设计、使用的要求，基本性能包括但不仅限于拌合物性能、物理力学性能、长期性能和耐久性能等。仅在该混凝土产品满足基本性能要求的前提下，方可对该混凝土产品进行环境友好性评价。

- 评价指标要求

- 6.1 分类

- 6.1.1 预拌混凝土

预拌混凝土分为常规品和特制品。预拌混凝土的具体分类应符合GB/T 14902的规定。

- 6.1.2 混凝土砌体材料

混凝土砌体材料主要包括混凝土砌块和混凝土砖，外形主要为直角六面体。混凝土砌块包括普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块等。混凝土砖包括混凝土实心砖、混凝土多孔砖和混凝土空心砖等。

- 6.1.3 混凝土预制构件

混凝土预制构件的制备与预拌混凝土相似，在产品交付使用前增加了模板成型和养护的工序。预制混凝土构件包括预制混凝土梁、预制混凝土板、预制混凝土柱、预制混凝土桩等。

6.2 评价指标体系

指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。

表1  预拌混凝土评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标要求 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 矿物掺合料掺量 | % | ≥25a | 产品生产 |
|  | 再生骨料取代率 | % | ≥20b | 产品生产 |
|  | 生产废水利用率 | % | 100 | 废弃后回收处理 |
| 环境属性 | 废弃物排放 | － | 不向生产厂区以外直接排放废水、废浆和废弃混凝土 | 废弃后回收处理 |
| 产品属性 | 放射性 | － | 符合GB 6566规定 | 产品生产 |
|  | 游离甲醛 | mg/m3 | ≤0.08 | 产品生产 |
|  | 苯 | mg/m3 | ≤0.03 | 产品生产 |
|  | 氨 | mg/m3 | ≤0.2 | 产品生产 |
|  | 总挥发性有机化合物TVOC | mg/m3 | ≤0.4 | 产品生产 |
|  | 六价铬 | mg/L | ≤1.0 | 产品生产 |
|  | 总铬（Cr） | mg/L | ≤1.0 | 产品生产 |
|  | 铅（Pb） | － | 不得检出 | 产品生产 |
|  | 镉（Cd） | － | 不得检出 | 产品生产 |
|  | 砷（As） | － | 不得检出 | 产品生产 |
| a 如采用GB 175规定的除硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时，宜将水泥混合材掺量20％以上的混合材量计入矿物掺合料； b 用于生产预拌混凝土的再生骨料仅限于使用GB/T 25177规定的I级和II级再生粗骨料。 |  |  |  |  |

表2  混凝土砌体材料评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标要求 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 矿物掺合料掺量 | % | ≥25a | 产品生产 |
|  | 再生骨料取代率 | % | ≥70 | 产品生产 |
| 环境属性 | 废弃物排放 | － | 不向生产厂区以外直接排放废水、废浆和废弃混凝土 | 废弃后回收处理 |
| 产品属性 | 放射性 | － | 符合GB 6566规定 | 产品生产 |
|  | 游离甲醛 | mg/m3 | ≤0.08 | 产品生产 |
|  | 苯 | mg/m3 | ≤0.03 | 产品生产 |
|  | 氨 | mg/m3 | ≤0.2 | 产品生产 |
|  | 总挥发性有机化合物TVOC | mg/m3 | ≤0.4 | 产品生产 |
|  | 六价铬 | mg/L | ≤1.0 | 产品生产 |
|  | 总铬（Cr） | mg/L | ≤1.0 | 产品生产 |
|  | 铅（Pb） | － | 不得检出 | 产品生产 |
|  | 镉（Cd） | － | 不得检出 | 产品生产 |
|  | 砷（As） | － | 不得检出 | 产品生产 |
| a 如采用GB 175规定的除硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时，宜将水泥混合材掺量20％以上的混合材量计入矿物掺合料。 |  |  |  |  |

表3  混凝土预制构件评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标要求 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 矿物掺合料掺量 | % | ≥25a | 产品生产 |
| 环境属性 | 废弃物排放 | － | 不向生产厂区以外直接排放废水、废浆和废弃混凝土 | 废弃后回收处理 |
| 产品属性 | 放射性 | － | 符合GB 6566规定 | 产品生产 |
|  | 游离甲醛 | mg/m3 | ≤0.08 | 产品生产 |
|  | 苯 | mg/m3 | ≤0.03 | 产品生产 |
|  | 氨 | mg/m3 | ≤0.2 | 产品生产 |
|  | 总挥发性有机化合物TVOC | mg/m3 | ≤0.4 | 产品生产 |
|  | 六价铬 | mg/L | ≤1.0 | 产品生产 |
|  | 总铬（Cr） | mg/L | ≤1.0 | 产品生产 |
|  | 铅（Pb） | － | 不得检出 | 产品生产 |
|  | 镉（Cd） | － | 不得检出 | 产品生产 |
|  | 砷（As） | － | 不得检出 | 产品生产 |
| a 如采用GB 175规定的除硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时，宜将水泥混合材掺量20％以上的混合材量计入矿物掺合料。 |  |  |  |  |

6.3 检验方法

各评价指标应按附录A的方法测定。

- 混凝土产品生命周期环境友好性评价报告编制方法

7.1 编制方法

按附录B规定编制混凝土产品生命周期评价报告。

7.2 报告内容框架

7.2.1 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等，评估对象信息包括混凝土产品类型、主要技术参数、生产商及厂址等，采用的标准信息应包括标准名称及标准号。

7.2.2 符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指混凝土产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

7.2.3 生命周期评价

7.2.3.1 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供混凝土产品的原材料组成及主要技术参数表，绘制并说明混凝土产品的系统边界，披露所使用的评价工具。

7.2.3.2 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

7.2.3.3 生命周期影响评价

报告中应提供混凝土产品生命周期各阶段的不同影响类型的计算值，并对不同影响类在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

7.2.3.4 环境友好性改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出混凝土产品环境友好性改进的具体方案。

7.2.3 评价报告主要结论

应说明该混凝土产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该混凝土产品是否为环境友好型产品。

7.2.4 附件

报告中应在附件中提供：

- 产品原材料组成说明；

- 产品生产工艺说明；

- 各单元过程的数据收集表；

- 其它。

附录A
（规范性附录）
混凝土产品评价指标的检测方法

- A.1 矿物掺合料掺量

矿物掺合料占胶凝材料总量的质量百分比，按公式（A.1）计算：

Dm ＝ Wm / Wb ×100％                                （A.1）

式中：Dm——每立方米混凝土产品中矿物掺合料占胶凝材料总量的质量百分比，％；

Wm——每立方米混凝土产品矿物掺合料使用量，kg/m3；

Wb——每立方米混凝土产品胶凝材料使用量，kg/m3。

- A.2 放射性

按GB 6566进行测定。

- A.3 六价铬

按GB 5085.3进行测定。

- A.4 再生骨料取代率

采用符合GB/T 25176和GB/T 25177的再生骨料占混凝土产品所用骨料总量的质量百分比，按公式（A.2）计算：

Ra ＝ Wra / Wa ×100％                                （A.2）

式中：Ra——每立方米混凝土产品中再生骨料占骨料总量的质量百分比，％；

Wra——每立方米混凝土产品再生骨料使用量，kg/m3；

Wa——每立方米混凝土产品骨料总量，kg/m3。

- A.5 生产废水利用率

生产废水在混凝土产品生产场所内实现完全利用，实现零排放，即生产废水利用率达到100％。当生产废水符合JGJ 63规定时，可用作混凝土产品拌合用水和养护用水。生产废水也可用于混凝土产品生产场所内硬化地面降尘和生产设备冲洗。

- A.6 游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物TVOC

- A.6.1 原理

参照GB 50325中释放空气中污染物的测定方法，根据一般混凝土产品在使用空间单位体积释放污染物的量与试块暴露在密闭容器中单位体积释放污染物的量相等的原理，进行检测。

- A.6.2 样品制备

制作100 mm×100 mm×100 mm的混凝土试件一组，标养28 d，再置于体积为1 m3的密闭容器中存放9 h，测其容器中空气污染物的浓度。

- A.6.3 样品抽取和检验

混凝土释放空气中污染物的抽样和检验方法按GB 50325进行。

- A.7 总铬、铅、镉、砷

按GB 5085.3进行测定。

附录B
（规范性附录）
混凝土产品生命周期评价方法

B.1 目的

通过评价混凝土产品生命周期的环境影响大小，提出混凝土产品环境友好性改进方案，从而大幅提升混凝土产品的环境友好性。

B.2 范围

- B.2.1 功能单位

本标准中定义的功能单位为1m3混凝土产品。

- B.2.2 系统边界

本标准界定的混凝土产品生命周期系统边界为从水泥等主要原材料的生产开始至混凝土产品制造完成为止。其中不考虑生产设备在生产过程中可能产生的环境污染。

主要原材料生产

主要原材料运输

混凝土产品制造

图B.1  混凝土产品生命周期系统边界示意图

- B.2.3 数据取舍原则

单元过程数据的取舍原则如下：

a)  质量小于原料总消耗 0.1%的项目输入可忽略；

b)  道路与厂房的基础设施、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；

c)  取舍准则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中。

- B.2.4 数据质量要求

- B.2.4.1 现场数据的质量要求

a)  代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。

b)  完整性：应按 B.2.3的规定采集生产现场数据。

c)  准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为单位产品，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。

d)  一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

- B.2.4.2 背景数据的质量要求

a) 代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关环境友好性评价标准要求的、经第三方独立验证的上游产品环境友好性评价报告中的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开环境友好性评价数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据。

b)  完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止。

c)  一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本标准确定的生命周期清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。同一第三方机构对同类产品环境友好性评价的背景数据选择应该保持一致，如果背景数据更新，则环境友好性评价报告也应更新。

B.3 资源利用和排放数据清单编制

- B.3.1 数据收集

进行混凝土产品生命周期环境友好性评价，需要收集的数据至少应涵盖表B.1中规定的具体过程所对应的数据。

表B.1  混凝土产品生命周期环境友好性评价内容

| 单元过程 | 消耗资源 | 产生环境影响的具体过程 |
| --- | --- | --- |
| 原材料制备与应用 | 水泥 | 原料开采与运输 |
|  |  | 制造 |
|  |  | 运输 |
|  | 普通骨料 | 原料开采 |
|  |  | 运输 |
|  | 再生骨料 | 制造 |
|  |  | 运输 |
|  | 矿物掺合料 | 运输 |
|  | 其它 | 运输 |
| 产品生产 | － | 制造 |

由生产部门的技术人员依据事先制定的数据收集表收集相关数据，数据收集表的形式参见附录C

- B.3.2 数据计算

应书面给出所有的计算程序，所做的假设应给予明确说明。当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基准流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将各个单元过程的输入输出数据除以产品的产量，得到功能单位的资源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品的生命周期环境友好性影响评价提供必要的数据。

B.4 混凝土产品生命周期环境影响评价

- B.4.1 影响类型

混凝土产品环境友好性评价的影响类型包括人体健康危害、能源消耗和气候变化。

- B.4.2 清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起，见表B.3。

- 表B.3 混凝土产品生命周期清单因子归类

| 影响类型 | 清单因子 |
| --- | --- |
| 人体健康危害 | SO2、NOx、粉尘（PM10） |
| 能源消耗 | 电、煤、柴油 |
| 气候变化 | CO2 |

- B.4.3 分类评价

根据表B.4，按照公式（B.1）计算各环境类别的特征化值，采用当量模型对各环境影响类型进行评价。

- 表B.4 混凝土产品生命周期影响评价

| 环境类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体健康损害 | 1,4-二氯苯当量·kg-1 | NOX | 1.2 |
|  |  | SO2 | 0.096 |
|  |  | 粉尘（PM10） | 0.82 |
| 能源消耗 | 标准煤·kWh-1 | 电 | 0.1229 |
|  | 标准煤·kg-1 | 煤 | 0.7143 |
|  |  | 柴油 | 1.4571 |
| 气候变化 | CO2当量·kg-1 | CO2 | 1 |

（B.1）

式中：

EPi——第i种环境类别特征化值；

EPij——第i种环境类别中第j种污染物的贡献；

Qj——第j种污染物的排放量；

EFij——第i种环境类别中第j种污染物的特征化因子。

附录C
（资料性附录）
现场数据收集表格示例

- 表C.1 现场数据收集表格示例

| 收集时间： |  |  | 制表人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元过程描述及标号： |  |  |  |  |
| 时段： 年 | 起始月： |  | 终止月： |  |
| 能量输入 |  |  |  |  |
| 能量类型 | 单位 | 数量 | 数据来源 | 取样程序 |
| 电力 | kWh |  |  |  |
| 柴油 | L |  |  |  |
| 原煤 | kg |  |  |  |
| 物料输入 |  |  |  |  |
| 物料类型 | 单位 | 数量 | 来源与运输距离 | 取样程序 |
| 水泥 | kg |  |  |  |
| 拌合水 | kg |  |  |  |
| 普通（非再生）骨料 | kg |  |  |  |
| 再生骨料 | kg |  |  |  |
| 矿物掺合料 | kg |  |  |  |
| 其它 | kg |  |  |  |
| 水资源输入 |  |  |  |  |
| 水资源类型 | 单位 | 数量 | 来源 | 取样程序 |
| 上水 | kg |  |  |  |
| 中水 | kg |  |  |  |
| 材料输出（包括产品） |  |  |  |  |
| 材料种类 | 单位 | 数量 | 目的地 | 取样程序 |
| 产品名称 （标明强度等级） | m3 |  |  |  |
| 副产品和固体废弃物输出 |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 | 数量 | 去向或用途 | 取样程序 |
| 废水 |  |  |  |  |
| 废浆 |  |  |  |  |
| 废混凝土 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |

_________________________________